Алкидно-акриловая смола АС-0133

Алкидно-акриловая смола АС-0133 представляет собой раствор алкидной глифталевой смолы средней жирности модифицированной касторовым маслом и олигомерами на основе эфиров метакриловой кислоты.

Благодаря высокой атмосферостойкости и стойкости к воздействию повышенных температур, влажности, солнечного света, индустриального масла и бензина, эмали на основе лака АС-0133 находят широкое применение в машиностроении для окраски сельхозтехники, оборудования и других металлических изделий, эксплуатируемых в различных климатических условиях.

Технические характеристики

(ТУ У 24.3-13395997-011:2005)

| Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид | Однородная жидкость без механических примесей |
| 2. Чистота пленки смолы | Прозрачная, гладкая, однородная поверхность без «сыпи» |
| 3. Цвет по йодометрической шкале, мг J2/100 см3, не более | 130 |
| 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) 0С, с, в пределах | 80 - 110 |
| 5. Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах | 50,0 ± 2,0 |
| 6. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 15 |
| 7. Время высыхания до степени 3, ч, не более при температуре (87 ± 2) 0С (20 ± 2) 0С | 1,5 24,0 |
| 8.Твердость покрытий по маятниковому прибору, не менее -по прибору М-3, условные единицы -по прибору ТМЛ-2124, маятник А, относительные единицы | 0,40 0,16 |
| 9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| 10. Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| 11. Нарастание вязкости после выдержки смолы при температуре (50 ± 2) 0С в течение 16 ч, %, не более | 15 |
| 12. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) 0С, к статическому воздействию воды, ч, не менее | 48 |
| 13. Влагостойкость пленки, ч, не менее | 12 |

Гарантийный срок хранения смолы – 6 месяцев со дня изготовления.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15