Водорастворимый клей

«ЭкоХим-010МК»

Клей «ЭкоХим-010МК» представляет собой водный раствор полимера, содержащий в своем составе модифицирующие добавки.

Клей применяется для склеивания бумаги и картона, склейки обоев. Является экологически чистым материалом.

Клей обладает хорошими клеящими свойствами, высокой прочностью на разрыв и гибкостью, нетоксичен.

Расходная норма клея определяется практическим путем в каждом конкретном случае.

Технические характеристики клея «ЭкоХим-010МК»

| № п/п | Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Непрозрачная жидкость белого цвета, допускается оседание небольшого количества осадка* |
| 2 | Кажущаяся вязкость по Брукфильду, при использовании вискозиметра типа А/5/20, мПа∙с, в пределах - в процессе хранения до | 800-2000 3000 |
| 3 | Показатель концентрации ионов водорода (рН), в пределах | 4,5-6,0 |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ,% | 12±2 |

*Примечание- при оседании осадка масса становится прозрачной, перед использованием рекомендуется усреднить

Транспортирование и хранение

Клей должен храниться в герметично закрытой таре, при оптимальной температуре от плюс 50С до плюс 200С. Гарантийный срок хранения – 2 месяца со дня изготовления (без нарушения герметичности упаковки).

Фасовка

Клей фасуется в полиэтиленовые ведра по 30кг или другие виды тары, обеспечивающие сохранность качества продукта.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15