Эмаль акрил-полиуретановая белая  «АкроХим-101-9016» 2К

Эмаль акрил-полиуретановая белая  «АкроХим-101-9016» 2К (Компонент А) - представляет суспензию пигментов и наполнителей в акрил-полиуретановом лаке с введенными функциональными добавками и растворителем (ксилол, бутилацетат). Содержание гидроксильных групп на выпускную форму (0,96-1,09)%. Цвет покрытия соответствует RAL 9016 «транспортный белый».

Отвердитель алифатический 2К (Компонент Б) – представляет собой раствор алифатического полиизоцианата в органических растворителях (метоксипропилацетат/ксилол; бутилацетат) с содержанием изоцианатных групп (16,4±4)%.

Область применения: в качестве ЛКМ холодной или горячей сушки для стальных, алюминиевых, оцинкованных, бетонных и других поверхностей (ремонтные автоэмали, эмали для с/х техники, эмали для окраски железнодорожного подвижного состава, для внешней окраски емкостей для хранения нефтепродуктов и химически агрессивных веществ,  и т.п.).

Свойства: двухкомпонентная эмаль образует покрытие с повышенной твердостью, прочностью при ударе, износостойкостью, хорошей адгезией, стойкостью к действию бензина, индустриального масла, растворов кислот и щелочей. Такое покрытие устойчиво к пожелтению под воздействием атмосферных факторов.

Технологические рекомендации

- поверхность должна быть тщательно обезжирена, высушена, очищена от грязи и пыли, предварительно очищена от старых лакокрасочных покрытий;

- оптимальная температура нанесения покрытия эмали - 10-30ºC;

- влажность воздуха не более 80%;

- способ нанесения - распылением или ручной;

- рекомендуемая толщина покрытия - 50-150 мкм

- количество слоев – не менее 2

- нанесение слоев – «мокрый по мокрому» или с интервалом между слоями (на межслоевую адгезию это не влияет)

- расход 100 г/м2 (при толщине 50мкн)

- рекомендуемый растворитель для разведения эмали до рабочей вязкости - ксилол, сольвент, бутилацетат или их смесь;

- жизнеспособность смеси – 60-120 минут (при 200С) (в зависимости от температуры и объема смеси, с увеличением указанных параметров жизнеспособность сокращается);

- плотность эмали (компонент А) – 1,33 г/см3;

- плотность отвердителя (компонент Б) – 1,07 г/см3;

- четкое соблюдение соотношения между компонентом А и компонентом Б;

- масса отвердителя (компонент Б) (Х) рассчитывается по формуле:

Х=(1÷1,1)⋅42⋅n⋅g17⋅y

где:

от 1до 1,1 -  мольный избыток изоцианата (обычно ближе к 1,1)

n – гидроксильное число эмали  (паспортые данные), %;

g – масса эмали взятой для нанесения, г;

y – изоцианатное число отвердителя (паспортные данные), %

Рекомендации по переработки

Эмаль (Компонент А) перемешивают в таре в течение 1-2 минут. Затем в тару с эмалью приливают отвердитель (Компонент Б) и тщательно вымешивают массу до однородного цвета. Особое внимание уделяют тщательному перемешиванию смеси по краю и дну тары. Для качественного смешения полученную смесь переливают в чистую, сухую тару и еще раз перемешивают. Смесь готова к применению. При нанесении эмали распылением к смеси добавляют растворитель для доведения до рабочей вязкости. Обращаем внимание, что смесь имеет ограниченное время использования, поэтому после приготовления смеси без промедления ее берут в работу. Время использования (жизнеспособность) зависит от температуры смеси и окружающего воздуха (при повышенных температурах время сокращается, а при пониженных - увеличивается), от объема замешиваемой смеси (чем больше объем, тем короче время жизни готовой смеси).

Чистка инструмента

Инструменты сразу после использования промывают растворителем (ксилол, сольвент, бутилацетат, Р-647, Р-4).

Технические характеристики

Эмаль акрил-полиуретановая белая «АкроХим-101-9016» 2К  (Компонент А)

| №, п/п | Наименование показателя | Нормируемые пределы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Масса белого цвета, допускается образование осадка. Перед применением вымешать, не извлекая из тары |
| 2 | Условная вязкость (ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)0С, с, в пределах | 110-160 |
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах | 64-67 |
| 4 | Степень перетира, мкм, не более | 20 |
| 5 | Гидроксильное число, %, в пределах | 0,96-1,09 |
| 6 | Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20±2)0С , час, не более | 8 |
| 7 | Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), отн.ед., через 24 часа, не менее | 0,30 |
| 8 | Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| 9 | Эластичность пленки при изгибе, мм, не менее | 1 |
| 10 | Адгезия пленки, балл, не более | 1 |
| 11 | Стойкость покрытия при температуре (20±2)0С к статическому воздействию - воды - 6%-го раствора перекиси водорода, час, не менее | 168 |
| 12 | Цвет эмали | Сравнение с эталонным образцом выкраски |

Отвердитель алифатический 2К (Компонент Б)

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей |
| 2 | Содержание изоцианатных групп, %, не менее | 16,0-16,8 |
| 3 | Плотность, г/см3, в пределах | 1,04-1,10 |

Дополнительная техническая информация

- высыхание на «отлип» - 1-2 часа (в зависимости от способа нанесения и растворителя, при распылении высыхание сокращается)

- полное отверждение покрытия и набор прочностных характеристик – в течение 7 суток (при температуре сушки 200С);

- стойкость пленки при температуре  (20±2)ºС к статическому воздействию воды, 3% раствора NaCl, 0,5% раствора моющего,  индустриального масла, бензина – не менее 168 ч;

- стойкость пленки к агрессивным средам, 25% раствор NaOH, 25% раствор H2SO4 – не менее 168 ч;

Хранение

Эмаль акрил-полиуретановая белая «АкроХим-101-9016» 2К (Компонент А) должна хранится в герметично закрытой таре, в местах, защищённых от влаги, солнечных лучей, оптимальная температура хранения от 5 до 30°С.

Отвердитель алифатический 2К (Компонент Б) - хранят в металлической герметично закрытой таре в закрытых складских помещениях, не допуская попадания влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от +50С до +250С.

Упаковка

Компоненты фасуются в металлическую или другие виды тары по согласованию с потребителем.

Меры безопасности: использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор), не вдыхать пары, после работы тщательно вымыть руки с мылом.

Для получения дополнительной информации обратитесь к спецификации безопасности.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям.
Оперативную   консультацию   Вы   можете   получить   по  телефонам:
+38-050-340-35-47, +38-050-475-52-13, +38-050-369-46-56

Для заказов обращаться по телефонам: +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15