ПЛАСТИФИКАТОР-АНТИПИРЕН
 «ФосфаХим-ТД»

Составной пластификатор-антипирен «ФосфАХим-ТД» представляет собой смесь фосфор-галогенсодержащих пластификаторов. Использование данного продукта в композициях ПВХ придает изделиям трудногорючие свойства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(ТУ У 24.1-13395997-013:2006)

| Показатель | Норма |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветного до слабо-желтого цвета, допускается опалесценция, без механических примесей |  |
| Плотность при 200С, кг/м3 | 1,097-1,152 |  |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,2 |  |
| Потребительские свойства: -кислородный индекс, % об., не менее | 25 |  |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |  |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,3 |  |

Рекомендации по применению:

Расход* 18-22 в.ч. на 100 в.ч. ПВХ

*для каждого отдельного вида продукции расход пластификатора «ФосфаХим-ТД» определяется опытным путем.

Меры предосторожности:

Хранить в плотно закрытой таре.

Беречь от попадания влаги.

Средства защиты и первая помощь общепринятые при переработке полимеров.

Расфасовка:

40 кг, 150 кг, автоцистерной.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15