МОДИФИКАТОР

«Хим-Комплит 003»

ЧП «Химпоставщик» выпускает «Хим-Комплит 003», который представляет собой композицию оксидированных растительных масел и магния 2-этилгексаноата. «Хим-Комплит 003» применяют в качестве поверхностно активного вещества при изготовлении наполненных ПВХ материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(ТУ У 20.3-13395997-021:2013)

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Вязкая, с взвесью основного вещества, жидкость |
| Цвет по йодометрической шкале мгJ2/100 см3, не более | 80 |
| Массовая доля основного вещества, %, в пределах | 40,0-50,0 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах | 99,0-100,0 |

РЕКОМЕНДАЦИИ

Данный продукт применяют при приготовлении суспензии пигментов и наполнителей в пластификаторе ДОФ, в частности, его используют для увеличения наполнения и придания текучести суспензии мела и двуокиси титана в пластификаторе при производстве изделий. Применение «Хим-Комплит 003» позволяет уменшить содержание ПВХ в рецептуре за счет более дешевых наполнителей без изменения физико-механических свойств изделия.

Расходная норма «Хим-Комплит 003» составляет 2,0-3,0 в.ч. на 100 в.ч. ПВХ.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15