Лак акрил-полиуретановый  «АкроХим-201-50» 2К

Лак акрил-полиуретановый «АкроХим-201-50» 2К (Компонент А) - представляет собой раствор гидроксилсодержащего стирол-акрилового сополимера в органических растворителях (ксилол, бутилацетат) с содержанием гидроксильных групп на выпускную форму (1,0±0,1)%.

Отвердитель алифатический 2К (Компонент Б) – представляет собой раствор алифатического полиизоцианата в органических растворителях (метоксипропилацетат/ксилол; бутилацетат) с содержанием изоцианатных групп (16,4±4)%.

Область применения: в качестве лакового покрытия или связующего для наполненных ЛКМ (эмали, грунтовки) холодной сушки по металлу и другим поверхностям (эмали для с/х техники, эмали для окраски железнодорожного подвижного состава, для внешней окраски емкостей для хранения нефтепродуктов и химически агрессивных веществ и т.п.).

Свойства: двухкомпонентная композиция образует покрытие с высоким блеском, повышенной твердостью, прочностью при ударе, хорошей адгезией, стойкостью к действию бензина, индустриального масла, растворов кислот и щелочей. Такое покрытие устойчиво к пожелтению под воздействием атмосферных факторов.

Технические характеристики:

Лак акрил-полиуретановый «АкроХим-201-50» 2К (Компонент А)

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость без механических примесей. |
| 2 | Цвет по йодометрической шкале, мг I2/100 см3, не более | 2 |
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах | 50±2 |
| 4 | Кислотное число, мг КОН/г, в пределах | 3,0-6,0 |
| 5 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре (20,0 ±0,5) оС, с, в пределах: -с диаметром сопла 4 мм | 80-200 |
| 6 | Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда (5/20),при температуре 200С, мПа∙с, в пределах | 300-1000 |
| 7 | Время высыхания до степени 3, ч, не более | 10 |
| 8 | Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ, маятник А через 48 часов, относительные единицы, не менее | 0,500 |
| 9 | Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| 10 | Прочность пленки при ударе через 24 ч, см, не менее | 50 |
| 11 | Гидроксильное число, %, (в пересчете на выпускную форму), в пределах | 0,9-1,1 |

| 12* | Стойкость пленки при температуре (20±2)ºС, ч, не менее к статическому воздействию - воды - 3% раствора NaCl - 0,5% раствора моющего - индустриального масла - бензина | 168 168 168 168 168 |
| --- | --- | --- |
| 13* | Стойкость пленки к агрессивным средам, ч, не менее 25% раствор NaOH 25% раствор H2SO4 | 168 168 |
| 14 | Время жизни рабочего раствора, ч | 2 |

*Перед испытаниями покрытие выдерживали при температуре (20±2)0С в течение 7 суток.

Отвердитель алифатический 2К (Компонент Б)

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей |
| 2 | Содержание изоцианатных групп, %, не менее | 16,0-16,8 |
| 3 | Плотность, г/см3, в пределах | 1,04-1,10 |

Массу отвердителя (Х),в г, вычисляют по формуле (1):

Х=1,1⋅42⋅n⋅g17⋅y 		(1)

где    	n – гидроксильное число лака (указано в паспорте качества), %;

g -  масса лака, взятого для испытания, г;

y – изоцианатное число отвердителя (указано в паспорте качества), %.

Пример расчета

Исходные данные:

- Мольное соотношение ОН:NСО – 1 : 1,1;

- Гидроксильное число лака - 1%;

- Масса лака, взятого для испытания – 100 г;

- Изоцианатное число отвердителя  - 16,15%.

- Расчет:

- Х=1,1⋅42⋅1⋅10017⋅16,15=16,83г

Таким образом, на 100 грамм лака акрил-полиуретанового «АкроХим-201-50» 2К (Компонент А) необходимо взять 16,83 грамм отвердителя алифатического 2К (Компонент Б).

Рекомендации по переработки:

В компонент А приливают компонент Б и тщательно перемешивают до однородного состояния. При необходимости композицию разбавляют до рабочей вязкости растворителем (ксилол, сольвент, бутилацетат или их смесь).

На подготовленную поверхность лак наносят воздушным или безвоздушным распылением в два-три слоя. Нанесение второго слоя через 5-10 минут с момента нанесения первого. Толщина сухой пленки 50-60 мкн.

Очистка инструментов: использование растворителей - ксилол, сольвент, бутилацетат, этилацетат, или смесевых растворителей Р-4, Р-5, Р-646, Р-647.

Хранение:

Лак акрил-полиуретановый «АкроХим-201-50» 2К (Компонент А) должен хранится в герметично закрытой таре, в местах, защищённых от влаги, солнечных лучей, оптимальная температура хранения окружающей среды от - 50С до + 230С. Гарантированный срок годности 12 месяцев (без нарушения целостности упаковки).

Отвердитель алифатический 2К (Компонент Б) - хранят в металлической герметично закрытой таре в закрытых складских помещениях, не допуская попадания влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от +50С до +250С. Гарантированный срок годности 6 месяцев (без нарушения целостности упаковки).

Упаковка: компоненты фасуются в металлическую или другие виды тары по согласованию с потребителем.

Меры безопасности: использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор), не вдыхать пары, после работы тщательно вымыть руки с мылом.

Для получения дополнительной информации обратитесь к спецификации безопасности.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям.
Оперативную   консультацию   Вы   можете   получить   по  телефонам:
+38-050-340-35-47, +38-050-475-52-13, +38-050-369-46-56

Для заказов обращаться по телефонам +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15