Пигментная паста синяя ж/о

«ХимКолор-50»

Пигментная паста синяя ж/о «ХимКолор-50» - это концентрированная дисперсия пигмента синего железоокисного в простом полиэфире с низким гидроксильным числом.

Пигментная паста используется для окрашивания в массе полиуретановых и пенополиуретановых систем, обеспечивает равномерное окрашивание готового изделия и не оказывает влияние на характеристики конечного продукта.  Может использоваться для окрашивания других материалов (силиконов, пластиков, эпоксидных и полиэфирных смол) после предварительного тестирования.

Технологические рекомендации

- Перед применением тщательно перемешать

- Протестировать на совместимость с окрашиваемым материалом

- Смешать нужное количество пасты с небольшим количеством окрашиваемого материала,  полученную смесь добавить в остальную часть материала и перемешать до полной однородности

Рекомендуемая расходная норма

- расходная норма в каждом конкретном случае определяется экспериментально. Ориентировочная расходная норма для окрашивания полиуретана в массе составляет (1-5)%

Технические характеристики

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная пастообразная масса синего цвета без механических примесей |
| 2 | Тип пигмента | Неорганический, железоокисный |
| 3 | Содержание пигмента, % | 50±1 |
| 4 | Степень перетира, мкн, не более | 50 |
| 5 | Содержание гидроксильных групп, % | 0,50÷0,59 |

Условия хранения: пигментную пасту хранят в герметично закрытой таре, предохраняющей от попадания влаги.  Температурный режим хранения и транспортирования от минус 50С. Верхний предел не регламентируется.

Упаковка: продукция упаковывается в пластиковые ведра по 0,5 кг, 1,0 кг или по согласованию с потребителем в другие виды тары, обеспечивающие сохранность качества продукта.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам +38(050) 340 35 47, +38(050) 475 52 13. Заказ продукта по телефонам +38(050) 340 35 47, +38(050) 529 18 15