Смола ПолиХим-1000/20

Смола марки «ПолиХим-1000/20» представляет собой стирольный раствор продуктов поликонденсации диэтиленгликоля с малеиновым  и фталевым ангидридами.

Область применения:

- производство полимербетонов;

- производство изделий методом пултрузии;

- производство изделий формованием методом горячего прессования.

Система отверждения:

- перекись метилэтилкетона совместно с кобальтовым ускорителем (производство полимербетонов);

- паста перекиси бензоила в ДМФ или перекись метилэтилкетона (производство изделий методом пултрузии);

-  третбутилпероксибензоат (Trigonox_29 C50) (производство изделий формованием).

Технические характеристики

(ТУ У 20.1-13395997-005:2013)

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей. Допускается опалесценция. |
| 2. Цвет по йодометрической шкале, мгI2/100 см3, не более | 20 |
| 3. Плотность при 20ºС, г/см3, в пределах | 1,110-1,140 |
| 4. Массовая доля стирола, %, в пределах | 33-37 |
| 5. Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда (2S/10об/мин) при 23ºС, мПа·с, в пределах | 600-900 |
| 6. Кислотное число, мгКОН/г, не более | 24 |
| 7. Максимальная температура в процессе отверждения при 250С, оС , не более | 160 |
| 8. Время желатинизации при 250С, мин., в пределах | 10-25 |
| 9. Время отверждения при 250С, мин, в пределах | 2,5-4,5 |
| 10. Жизнеспособность, ч., не менее | 72 |
| 11. Реакционная способность при 800С, 0С в пределах | 180-220 |

При определении показателя «время желатинизации» использовали систему отверждения – 0,25% октоата кобальта в толуоле (Со2+- 6%) и 1,5% перекиси метилэтилкетона. При определении показателя «реакционная способность при 800С» система отверждения - – 2,0% пасты перекиси бензоила (50%). При определении показателя «время отверждения» система отверждения – 0,40 в.ч. ДМПТИ и 8,00 в.ч. пасты перекиси бензоила с массовой долей активного кислорода (1,2-1,8)% на 100 в.ч. смолы «ПолиХим-1000/20».

В отверждённом состоянии смола имеет следующие физико-механические показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Фактически по результатам анализа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрушающее напряжение при статическом изгибе, МПа | 91 |
| 2 | Разрушающее напряжение при сжатии, МПа | 108 |
| 3 | Прочность на растяжение, МПа | 45 |

Меры предосторожности:

Смола должна храниться в герметично закрытой таре, в крытом  складском помещении, предохраняющем от попадания влаги и прямых солнечных лучей, при  оптимальной температуре от минус 50С до плюс 250С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15