Смола ПолиХим-1000/30

Смола ПолиХим-1000/30 представляет собой раствор ненасыщенной полиэфирной смолы на основе ортофталефой кислоты в стироле.

Система отверждения – перекись метилэтилкетона совместно с кобальтовым ускорителем. Возможно использование пасты перекиси бензоила совместно с ускорителем ДМПТИ(N, N-диметил- п-толуидин).

Смола применяется как связующее при изготовлении композиционных материалов, листового стеклопластика, полимербетона, искусственного камня, для литья декоративных фигур, а также для приготовления композиций для упрочнения угольного массива, склонного к внезапным обрушениям и высыпанием угля в условиях подготовительных забоев на крутых пластах, упрочнения массива пород и грунтов для предотвращения горных обвалов.

Допускается высокое содержание наполнителя (до 80%).

Технические характеристики

(ТУ У 20.1-13395997-005:2013)

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей. Допускается опалесценция. |
| Цвет по йодометрической шкале, мгI2/100см3, не более | 20 |
| Плотность при 20ºС, г/см3 | 1,100 – 1,120 |
| Массовая доля стирола, % | 40±1 |
| Вязкость по вискозиметру Брукфильда (2S/10об/мин) при 23ºС, мПа·с | 200 – 500 |
| Время желатинизации при 250С, минут | 10 – 25 |
| Кислотное число, мгКОН/г, не более | 23 |
| Максимальная температура в процессе отверждения при 250С, 0С, не более | 160 |
| Жизнеспособность, ч, не менее | 72 |

При определении показателя «время желатинизации» использовали систему отверждения – 0,25% октоата кобальта (СО-1) в толуоле (Со2+- 6%) и 1,5% перекиси метилэтилкетона.

Не допускать прямого контакта СО-1 и перекиси МЭКа – ВЗРЫВООПАСНО!

В отвержденном состоянии смола имеет следующие физико-механические показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Фактически по результатам анализа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрушающее напряжение при статическом изгибе, МПа | 82 |
| 2 | Модуль изгиба, МПа | 2444,5 |
| 3 | Относительное удлинение при разрыве, % | 2,2 |
| 4 | Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 55 |
| 5 | Модуль упругости, МПа | 2600 |

Смолу отверждали при 23ºС. Система отверждения – 0,25% октоата кобальта в толуоле (Со2+- 6%) и 1,5% перекиси метилэтилкетона.

Данная марка смолы прошла испытания в рецептуре полимербетона в испытательной лаборатории ЗАО «Харпластмасс» (акт об аккредитации № UA 6.002.T.147 от 26 сентября 2003 г.). Результаты испытаний представлены в таблице:

| Наименование показателя и единица измерения | ТУ У 24270247.001-2000 | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Прочность на растяжение при изгибе, кгс/см2, не менее | 180 | Соответствует |
| Прочность относительно истирания, см3/см2, не более | 0,025 | 0,009 |
| Стойкость к удару, Дж (кгс∙м) | 0,6 (0,06) | После испытания отсутствуют трещины, расслоения |
| Водопоглощение, %, не более | 1 | 0 |
| Термическая стойкость, Сº | -40 ÷ +90 | После испытания отсутствуют трещины, расслоения |

Меры предосторожности:

Смола должна храниться в герметично закрытой таре, в крытом  складском помещении, предохраняющем от попадания влаги и прямых солнечных лучей, при  оптимальной температуре от минус 50С до плюс 250С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15