[image: image1.emf]
Смола ПолиХим-1102/30
Смола марки «ПолиХим-1102/30» представляют собой раствор ненасыщенной полиэфирной смолы на основе ортофталевой кислоты в стироле, предускоренной кобальтом и содержащей тиксотропные добавки.

Смола применяются в качестве связующего для производства стеклопластиков, быстро пропитывает стеклонаполнитель и хорошо перерабатывается при ручном формировании и машинном напылении. Рекомендуется для формирования вертикальных и наклонных конструкций. В автомобильной промышленности используется для изготовления кузовов, кабин, подкрылок, крыльев, тюнинговых деталей, а также при проведении ремонтных работ.  

Технические характеристики
(ТУ У 20.1-13395997-005:2013)
	Наименование показателя
	Норма 

	Внешний вид
	Непрозрачная жидкость без механических примесей.

	Плотность при 20ºС, г/см3
	1,100 – 1,120

	Массовая доля стирола, %
	40±1

	Вязкость по вискозиметру Брукфильда (2S/10об/мин) при 23ºС, мПа·с
	1300 – 2100

	Время желатинизации, мин
	20 – 30

	Кислотное число, мгКОН/г, не более
	28

	Максимальная температура в процессе отверждения при температуре 250С, 0С, 
не более
	160

	Жизнеспособность, ч, не менее
	72


При определении показателя «время желатинизации» использовали перекись  метилэтилкетона -1,5%.

В отверждённом* состоянии смола имеет следующие физико-механические и диэлектрические показатели:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактически по результатам анализа

	1
	Разрушающее напряжение при статическом изгибе, МПа **
	101

	2
	Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2**
	9,2

	3
	Разрушающее напряжение при сжатии, МПа **
	97

	4
	Относительное удлинение при растяжении, %** 
	4,0

	5
	Электрическая прочность, кВ/мм **
	17,87


*Смолу отверждали при 23ºС, в качестве инициатора использовали перекись метилэтилкетона (Butanox M 50) в количестве 1,5%.

**Испытания проводила лаборатория испытательного центра ОАО „Объединение Стеклопластик”. Акт об аккредитации Госстандарта Украины №UA 6.001.Т.848 от 12.03.2002г.

Меры предосторожности:

Смола должна храниться в герметично закрытой таре, в крытом  складском помещении, предохраняющем от попадания влаги и прямых солнечных лучей, при  оптимальной температуре от минус 50С до плюс 250С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления.
Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15
