ППУ система на основе

СЛОЖНОГО ПОЛИЭФИРА

ПолиХим-2001/1 Р-7

1.Характеристика и область применения

ПолиХим-2001/1 Р-7 (компонент А) представляет собой смесь простых и сложного полиэфиров, содержащий в своем составе катализаторы, регуляторы пены, вспенивающие агенты, антипирен и другие функциональные добавки. В своей рецептуре не содержит фреон.

Изоцианат PMDI (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов.

Двухкомпонентная ППУ система на основе ПолиХим-2001/1 Р-7 применяется в производстве малогабаритных и крупногабаритных стеновых «сэндвич»-панелей, торгового холодильного оборудования. Заливка осуществляется с помощью машин высокого и низкого давления в форму под давлением.

Пенополиуретан, образующийся на основе данного полиэфира, обладает очень низким коэффициентом теплопроводности, экологически безопасен, долговечен, обеспечивает акустическую изоляцию, высокую прочность сцепления с металлом, характеризуется низким водопоглощением и высокой технологичностью переработки.

Технологические рекомендации:

Рабочая температура компонентов – (20-25)0С.

Температура заливочной формы (30-60)0С.

При работе с оцинкованной жестью обязательно обезжиривание поверхности.

| Рекомендуемый состав | массовое соотношение |
| --- | --- |
| Компонент А (полиол): ПолиХим-2001/1 Р-7 | 100 |
| Компонент Б (изоцианат): PMDI | 170 |

Технические характеристики ПолиХим-2001/1 Р-7

| Наименование показателя и единица измерения | ПолиХим-2001/1 Р-7 |
| --- | --- |
| 1. Время старта, при температуре (20±1)°С с, в пределах | 20-30 |
| 2. Время гелеобразования при температуре (20±1)°С , с, в пределах | 130-170 |
| 3. Время окончания роста пены при температуре (20±1)°С, с, в пределах | 190-250 |
| 4. Кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м3, в пределах | 24,5-27,0 |
| 5. Плотность, г/см3, в пределах | 1,127-1,187 |
| 6. Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20±0,5)°С (2S/50об/мин), мПа·с, в пределах | 200-500 |
| 7. Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах | 280-360 |

Технические характеристики PMDI

| Наименование показателя и единица измерения | PMDI |
| --- | --- |
| 1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах | 150-250 |
| 2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах | 1,22-1,25 |
| 3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 30,5-32,0 |
| 4. Кислотность по HCl, % | ≤0,05 |

2. Характеристики теплоизоляции на основе ПолиХим-2001/1 Р-7

| Наименование показателя | ПолиХим-2001/1 Р-7 |
| --- | --- |
| 1. Плотность тепловой изоляции, кг/м3, в пределах | 40-48 |
| 2. Объемное водопоглощенение, % , не более | 2,0 |
| 3. Теплопроводность, Вт/(м·К), не более | 0,028 |
| 4. Прочность сцепления пенополиуретана к стали, МПа, не менее: | 0,3 |
| 5. Прочность при растяжении, МПа, не менее | 0,3 |

3. Транспортирование и хранение

Полиэфир хранят в герметично закрытой таре, предохраняющей от попадания влаги, в закрытом складском помещении, предохраняющем от попадания прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Температурный режим хранения и транспортирования от минус 50С до плюс 250С.

Хранение полиэфира должно осуществляться с учетом его физико-химических свойств и соблюдением порядка совместного хранения с другими веществами и материалами. Не допускается совместное хранение и транспортирование с легкоокисляющимися и перекисными соединениями.

Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15