ППУ система на основе

СЛОЖНОГО ПОЛИЭФИРА

ПолиХим-2001/3 Р-3

1.Характеристика и область применения

ПолиХим-2001/3 Р-3 (компонент А) представляет собой сложный насыщенный полиэфир на терефталевой основе, содержащий в своем составе катализаторы, регуляторы пены. ПолиХим-2001/3 Р-3 в своей рецептуре не содержит озоноразрушающих фреонов. В качестве химического вспенивателя используется вода.

Изоцианат РМDI (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов.

Двухкомпонентная ППУ система на основе ПолиХим-2001/3 Р-3 применяется  для изготовления в заводских условиях изолированных труб по методу «труба – в трубе».

Пенополиуретан, образующийся на основе данного полиэфира, обладает очень низким коэффициентом теплопроводности, экологически безопасен, долговечен, характеризуется низким водопоглощением и высокой технологичностью переработки.

Технологические рекомендации:

Температура в рабочем помещении – (20-30)0С

Температура стальной трубы и оболочки перед заливкой  - (25-35)0С

Температура компонента А и компонента Б перед заливкой  – (20-25)0С

Переработка производится на заливочных машинах высокого и низкого давления.         Стальную трубу перед сборкой  в оболочку очищают от пластовой  ржавчины и механических примесей, а затем трубу и оболочку  высушивают для удаления излишков влаги с поверхности, если это необходимо.

| Рекомендуемый состав | массовое соотношение |
| --- | --- |
| Компонент А (полиол): ПолиХим-2001/3 Р-3 | 100 |
| Компонент Б (изоцианат):РМDI (компонент Б) | 180 |

Технические характеристики ПолиХим-2001/3 Р-3

| Наименование показателя и единица измерения | ПолиХим-2001/3 Р-3 |
| --- | --- |
| 1. Время старта, при температуре (20±1)°С с, в пределах | 32-42 |
| 2. Время гелеобразования при температуре (20±1)°С , с, в пределах | 140-175 |
| 3. Время окончания роста пены при температуре (20±1)°С, с, в пределах | 180-260 |
| 4. Кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м3, в пределах | 30-34 |
| 5. Плотность, г/см3, при температуре 20°С в пределах | 1,180-1,250 |
| 6. Плотность, г/см3, при температуре 25°С в пределах | 1,205-1,215 |
| 7. Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах | 350-450 |
| 8. Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20±0,5)°С (3S/50об/мин), мПа·с, в пределах | 500-1200 |

Технические характеристики РМDI

| Наименование показателя и единица измерения | РМDI |
| --- | --- |
| 1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах | 150-250 |
| 2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах | 1,22-1,24 |
| 3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 30,5-32,0 |
| 4. Кислотность по HCl, % | ≤0,05 |

2. Характеристики теплоизоляции на основе ПолиХим-2001/3 Р-3

| Наименование показателя | ПолиХим-2001/3 Р-3 |
| --- | --- |
| 1. Плотность тепловой изоляции, кг/м3, в пределах | 60-80 |
| 2. Водопоглощенение при кипячении на протяжении 90 мин, % , не более | 10 |
| 3. Теплопроводность, Вт/(м·К), не более | 0,028 |
| 4. Прочность при смещении в осевом направлении при температуре 230С,МПа, не менее: | 0,12 |
| 5. Стойкость к давлению при 10%-ной деформации в радиальном направлении, МПа, не менее | 0,3 |
| 6.Термостойкость 0С, не менее | 130 |

3. Транспортирование и хранение

Полиэфир должен храниться в герметично закрытой таре при оптимальной температуре от минус 50С до плюс 250С. В процессе хранения при температуре ниже 150С возможно помутнение жидкости, что не влияет на его свойства. При помутнении – подогреть до температуры 200С и применять по назначению.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15