ППУ система на основе

СЛОЖНОГО ПОЛИЭФИРА

ПолиХим-2001 Р-11

1.Характеристика и область применения

ПолиХим-2001 Р-11 (компонент А) представляет собой сложный насыщенный полиэфир на терефталевой основе, содержащий в своем составе катализаторы, регуляторы пены, антипирены и другие функциональные добавки. ПолиХим-2001 Р-11 в своей рецептуре не содержит фреон, в качестве химического вспенивателя используется вода.

Изоцианат РМDI (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов.

Двухкомпонентная ППУ система на основе ПолиХим-2001 Р-11 применяется в производстве негабаритных изделий, термо-панелей, теплоизоляционных полуцилиндров (скорлуп), предназначенных для теплоизоляции трубопроводных систем теплоснабжения и отопления, горячего и холодного водоснабжения, для ремонта поврежденных участков теплосетей. Заливка пенополиуретана может осуществляться как вручную, так и с помощью заливочных машин.

Пенополиуретан, образующийся на основе данного полиэфира, обладает очень низким коэффициентом теплопроводности, экологически безопасен, долговечен, характеризуется низким водопоглощением и высокой технологичностью переработки, обеспечивает акустическую изоляцию.

Технологические рекомендации:

Температура в рабочем помещении – (20-30)0С

Температура компонентов – (20-25)0С

Температура заливочной формы (30-40)0С

| Рекомендуемый состав | Массовое соотношение |
| --- | --- |
| Компонент А (полиол): ПолиХим-2001 Р-11 | 100 |
| Компонент Б (изоцианат): PMDI | 180 |

Технические характеристики ПолиХим-2001 Р-11

| Наименование показателя и единица измерения | ПолиХим-2001 Р-11 |
| --- | --- |
| 1. Время старта, при температуре (20±1)°С с, в пределах | 15-19 |
| 2. Время гелеобразования при температуре (20±1)°С , с, в пределах | 35-55 |
| 3. Время окончания роста пены при температуре (20±1)°С, с, в пределах | 55-85 |
| 4. Кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м3, в пределах | 24-27 |
| 5. Плотность, г/см3, в пределах | 1,180-1,240 |
| 6. Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20±0,5)°С (2S/50об/мин), мПа·с, в пределах | 400-700 |
| 7. Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах | 350-450 |

Технические характеристики РМDI

| Наименование показателя и единица измерения | РМDI |
| --- | --- |
| 1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах | 150-250 |
| 2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах | 1,22-1,25 |
| 3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 30,5-32,0 |
| 4. Кислотность по HCl, % | ≤0,05 |

2. Характеристики теплоизоляции на основе ПолиХим-2001 Р-11

| Наименование показателя | ПолиХим-2001 Р-11 |
| --- | --- |
| 1. Плотность тепловой изоляции, кг/м3, в пределах | 45-55 |
| 2. Объемное водопоглощенение, % , не более | 2,0 |
| 3. Теплопроводность, Вт/(м·К), не более | 0,028 |
| 4. Прочность сцепления пенополиуретана к стали, МПа, не менее: | 0,3 |
| 5. Прочность при растяжении, МПа, не менее | 0,3 |

3. Транспортирование и хранение

Полиэфир должен храниться в герметично закрытой таре при оптимальной температуре от плюс 50С. Верхний предел не регламентируется. В процессе хранения при температуре ниже 150С возможно помутнение полиэфира, что не влияет на его свойства. В этом случае полиэфир необходимо прогреть при температуре (30-40)0С в течение 24 ч и перемешать (не извлекая полиэфир из упаковочной тары), а затем охладить до температуры 20 0С и применять по назначению.

Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15