[image: image1.emf]ППУ система на основе

ПОЛИЭФИРА 

ПолиХим-2001 Р-4

Характеристика и область применения

ПолиХим-2001 Р-4 (компонент А) представляет полиол, содержащий в своем составе катализаторы, регуляторы пены, антипирены и другие функциональные добавки. В своей рецептуре не содержит фреон, в качестве химического вспенивателя используется вода.

Изоцианат РМDI (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов. 
Двухкомпонентная ППУ система на основе ПолиХим-2001 Р-4 используется на строительных объектах при заливке пенополиуретана в межстеновое пространство. 

Пенополиуретан, образующийся на основе данного полиэфира, обладает очень низким коэффициентом теплопроводности, экологически безопасен, долговечен, обеспечивает акустическую изоляцию.
Технологические рекомендации: 
Температура окружающего воздуха (18-30)0С

Температура компонента А – (25-40)0С
Температура компонента Б – (25-30)0С

	Рекомендуемый состав (соотношение)                         
	массовое   
	объемное

	Компонент А (полиол):ПолиХим-2001 Р-4
	100
	100

	Компонент Б (изоцианат):    РМDI

	115
	100


Технические характеристики ПолиХим-2001 Р-4
	Наименование показателя и единица измерения
	ПолиХим-2001 Р-4

	1. Время старта, при температуре (20±1)°С с, в пределах                                                                
	20-25

	2. Время гелеобразования при температуре (20±1)°С, с, в пределах
	75-125

	3. Время окончания роста пены при температуре (20±1)°С, с, в пределах
	125-190

	4. Кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м3, в пределах
	37-41

	5. Плотность, г/см3, в пределах
	1,085- 1,145

	6.  Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20±0,5)°С (3S/50об/мин), мПа·с, в пределах
	600-1000

	7. Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах
	280-360


Технические характеристики РМDI
	Наименование показателя и единица измерения
	РМDI

	1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах
	150-250

	2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах
	1,22-1,25

	3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах
	30,5-32,0

	4. Кислотность по HCl, %
	≤0,05


Характеристики теплоизоляции на основе ПолиХим-2001 Р-4
	Наименование показателя
	ПолиХим-2001 Р-4

	1. Плотность тепловой изоляции, кг/м3, в пределах
	37-41

	2. Объемное водопоглощенение, % , не более 
	4,5

	3. Теплопроводность, Вт/(м·К), не более
	0,028


Транспортирование и хранение
Полиэфир хранят в герметично закрытой таре, предохраняющей от попадания влаги, в закрытом складском помещении, предохраняющем от попадания прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Температурный режим хранения и транспортирования от плюс 50С. Верхний предел не регламентируется. Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления. 

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15
