ППУ система на основе

СЛОЖНОГО ПОЛИЭФИРА

ПолиХим-2001 Р-7/3

1.Характеристика и область применения

ПолиХим-2001 Р-7/3 (компонент А) представляет собой сложный насыщенный полиэфир на терефталевой основе, содержащий в своем составе катализаторы, вспенивающие агенты, регуляторы пены и антипирены.

Изоцианат РМDI (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов.

Двухкомпонентная ППУ система на основе ПолиХим-2001 Р-7/3 применяется в архитектурном строительстве для изготовления элементов декоративной отделки фасадов зданий и элементов лепного декора методом заливки (с пониженной плотностью), для производства сильфонных компенсаторов, фасонных изделий.

Пенополиуретан, на основе ПолиХим-2001 Р-7/3 имеет достаточно хорошие прочностные характеристики, экологически безопасен, долговечен, характеризуется низким водопоглощением и высокой технологичностью переработки.

Технологические рекомендации:

Температура в рабочем помещении – (20-30)0С

Температура компонентов – (20-25)0С

При заливке в металлическую форму температура заливочной формы (40-45)0С

Соблюдение точности пропорции полиол : изоцианат

| Рекомендуемый состав | массовое соотношение |
| --- | --- |
| Компонент А (полиол): ПолиХим-2001 Р-7/3 | 100 |
| Компонент Б (изоцианат): РМDI | 120 |

Технические характеристики ПолиХим-2001 Р-7/3

| Наименование показателя и единица измерения | ПолиХим-2001 Р-7/3 |
| --- | --- |
| 1. Время старта, при температуре (20±1)°С с, в пределах | 40-55 |
| 2. Время гелеобразования при температуре (20±1)°С , с, в пределах | 150-180 |
| 3. Время окончания роста пены при температуре (20±1)°С, с, в пределах | 190-250 |
| 4. Кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м3, в пределах | 65-70 |
| 5. Плотность, г/см3, в пределах | 1,160-1,220 |
| 6. Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20±0,5)°С (3S/50об/мин), мПа·с, в пределах | 600-1000 |
| 7. Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах | 350-400 |

Технические характеристики РМDI

| Наименование показателя и единица измерения | РМDI |
| --- | --- |
| 1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах | 150-250 |
| 2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах | 1,22-1,25 |
| 3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 30,5-32,0 |
| 4. Кислотность по HCl, % | ≤0,05 |

2. Характеристики ППУ на основе ПолиХим-2001 Р-7/3

| Наименование показателя | ПолиХим-2001 Р-7/3 |
| --- | --- |
| 1. Плотность изделия, кг/м3, в пределах | 90-160 |
| 2. Объемное водопоглощенение, % , не более | 1,0 |
| 3. Напряжение при сжатии (при 10% деформации), МПа фактически при плотности изделия 160 кг/м3 | 1,5 |

3. Транспортирование и хранение

Полиэфир должен храниться в герметично закрытой таре при оптимальной температуре от минус 50С до плюс 250С. В процессе хранения при температуре ниже 150С возможно помутнение жидкости, что не влияет на его свойства. При помутнении – подогреть до температуры 200С и применять по назначению.

Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15