ППУ система на основе

СЛОЖНОГО ПОЛИЭФИРА

ПолиХим-2002 Р-8

1.Характеристика и область применения

ПолиХим-2002 Р-8 (компонент А) представляет собой сложный насыщенный полиэфир на терефталевой основе, содержащий в своем составе катализаторы, регуляторы пены, антипирены и вспенивающие агенты.

Изоцианат РМDI (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов.

Двухкомпонентная ППУ система на основе ПолиХим-2002 Р-8 применяется для получения жесткого пенополиуретана методом напыления (теплоизоляция для промышленных и жилых объектов, рекомендован для сухих помещений).

Пенополиуретан, образующийся на основе данного полиэфира, обладает очень низким коэффициентом теплопроводности, экологически безопасен, долговечен, характеризуется низким водопоглощением, хорошей механической прочностью.

Технологические рекомендации:

- температура окружающего воздуха - (15-25)0С

- относительная влажность воздуха – (65±5)0С

- температура компонента А –(30-35)0С

- температура компонента Б –(35-40)0С

- температура подложки – не менее 150С

- состояние подложки – сухая и чистая

| Рекомендуемый состав (соотношение) | Массовое | Объемное |
| --- | --- | --- |
| Компоеннт А (полиол): ПолиХим-2002 Р-8 | 100 | 100 |
| Компонент Б (изоцианат): PMDI | 103 | 100 |

Технические характеристики ПолиХим-2002 Р-8

| Наименование показателя и единица измерения | ПолиХим-2002 Р-8 |
| --- | --- |
| 1. Время старта, при температуре (20±1)°С с, в пределах | 2-4 |
| 2. Кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м3, в пределах | 23,0-26,0 |
| 3. Плотность, г/см3, в пределах | 1,190-1,250 |
| 4. Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20±0,5)°С (3S/50об/мин), мПа·с, в пределах | 350-750 |
| 5. Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах | 180-250 |

Технические характеристики РМDI

| Наименование показателя и единица измерения | РМDI |
| --- | --- |
| 1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах | 150-250 |
| 2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах | 1,22-1,25 |
| 3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 30,5-32,0 |
| 4. Кислотность по HCl, % | ≤0,05 |

2. Характеристики теплоизоляции на основе ПолиХим-2002 Р-8

| Наименование показателя | ПолиХим-2002 Р-8 |
| --- | --- |
| 1. Плотность тепловой изоляции, кг/м3, в пределах | 33±2 |
| 2. Объемное водопоглощенение, % , не более | 2,0 |
| 3. Теплопроводность, Вт/(м·К), не более | 0,028 |

3. Транспортирование и хранение

Температурный режим хранения и транспортирования от плюс 50С до плюс 250С, допускается кратковременный нагрев до 300С (не более 24 часов).

Гарантийный срок хранения – 2 месяца* со дня изготовления.

*- В течение 2020 года технология будет усовершенствована и срок хранения будет увеличен.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15.