ППУ система на основе

СЛОЖНОГО ПОЛИЭФИРА

ПолиХим-2003 Р-2

1.Характеристика и область применения

ПолиХим-2003 Р-2 (компонент А) представляет собой сложный насыщенный полиэфир на терефталевой основе, содержащий в своем составе катализаторы, вспенивающие агенты, регуляторы пены и антипирены.

Изоцианат РМDI (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов.

Двухкомпонентная ППУ система на основе ПолиХим-2003 Р-2 используется для упрочнения угольного массива, склонного к внезапным обрушениям и высыпанием угля в условиях подготовительных забоев на крутых пластах, упрочнения массива пород и грунтов для предотвращения горных обвалов, упрочнения фундаментов зданий и сооружений в сложных эксплуатационных условиях. Полиэфир характеризуется высокой проникающей способностью за счет низкой вязкости, полимеризуется в сухих средах в широком диапазоне температур. Обладает хорошими адгезионными свойствами и механической прочностью. Заливка пенополиуретана осуществляется с помощью заливочных машин. Данная рецептура разработана для глубоких участков шахт с температурой породы на поверхности до 400С.

| Рекомендуемый состав | массовое соотношение |
| --- | --- |
| Компонент А (полиол): ПолиХим-2003 Р-2 | 100 |
| Компонент Б (изоцианат): РМDI | 100 |

Технические характеристики ПолиХим-2003 Р-2

(ТУ У 20.1-13395997-018:2014)

| Наименование показателя и единица измерения | ПолиХим-2003 Р-2 |
| --- | --- |
| 1. Время старта, при температуре (20±1)°С с, в пределах | 52-65 |
| 2. Время гелеобразования при температуре (20±1)°С , с, в пределах | 80-105 |
| 3. Время окончания роста пены при температуре (20±1)°С, с, в пределах | 100-140 |
| 4. Кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м3, в пределах | 200-250 |
| 5. Плотность, г/см3, в пределах | 1,200-1,240 |
| 6. Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20±0,5)°С (3S/50об/мин), мПа·с, в пределах | 800-1600 |
| 7. Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах | 300-400 |

Технические характеристики РМDI

| Наименование показателя и единица измерения | РМDI |
| --- | --- |
| 1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах | 150-250 |
| 2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах | 1,22-1,25 |
| 3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 30,5-32,0 |
| 4. Кислотность по HCl, % | ≤0,05 |

2. Транспортирование и хранение

Полиэфир должен храниться в герметично закрытой таре при оптимальной температуре от минус 50С до плюс 250С. В процессе хранения при температуре ниже 150С возможно помутнение жидкости, что не влияет на его свойства. При помутнении – подогреть до температуры 200С и применять по назначению.

Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13,

для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15