ППУ система на основе

СЛОЖНОГО ПОЛИЭФИРА

ПолиХим-2003 Р-5

1.Характеристика и область применения

ПолиХим-2003 Р-5 (компонент А) представляет собой сложный насыщенный полиэфир на терефталевой основе, содержащий в своем составе катализаторы, регуляторы пены и другие функциональные добавки.

Изоцианат РМDI (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов.

Двухкомпонентная ППУ система на основе ПолиХим-2003 Р-5 используется для восстановления и ремонта просевших фундаментов, устранение просадок домов и других конструкций, усиления и стабилизации грунтов, ликвидации трещин в кирпичных стенах.

Пенополиуретан обладает хорошими адгезионными свойствами и механической прочностью. Заливка пенополиуретана осуществляется с помощью заливочных машин.

| Рекомендуемый состав (соотношение) | массовое | объемное |
| --- | --- | --- |
| Компонент А (полиол):ПолиХим-2003 Р-5 | 100 | 100 |
| Компонент Б (изоцианат): РМDI | 103 | 100 |

Технические характеристики ПолиХим-2003 Р-5

| Наименование показателя и единица измерения | ПолиХим-2003 Р-5 |
| --- | --- |
| 1. Время старта, при температуре (20±1)°С с, в пределах | 25-30 |
| 2. Время гелеобразования при температуре (20±1)°С , с, в пределах | 60-90 |
| 3. Время окончания роста пены при температуре (20±1)°С, с, в пределах | 85-115 |
| 4. Кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м3, в пределах | 95,0-110,0 |
| 5. Плотность, г/см3, в пределах | 1,190-1,215 |
| 6. Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20±0,5)°С (3S/50об/мин), мПа·с, в пределах | 500-1000 |
| 7. Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах | 310-370 |

Технические характеристики РМDI

| Наименование показателя и единица измерения | РМDI |
| --- | --- |
| 1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах | 150-250 |
| 2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах | 1,22-1,25 |
| 3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 30,5-32,0 |
| 4. Кислотность по HCl, % | ≤0,05 |

2. Характеристики пенополиуретана на основе ПолиХим-2003 Р-5

| Наименование показателя | ПолиХим-2003 Р-5 |
| --- | --- |
| Напряжение при 10%-ной деформации (сжатие), МПа при плотности ППУ- 100 кг/м3 (фактически) | 0,8 |

3. Транспортирование и хранение

Полиэфир должен храниться в герметично закрытой таре при оптимальной температуре от минус 50С до плюс 250С.

Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15