ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ

ПолиХим-2004 Р-2/2

1.Характеристика и область применения

ПолиХим-2004 Р-2/2 (компонент А) представляет собой наполненный высоковязкий полиэфир, содержащий в своем составе функциональные добавки. В своей рецептуре не содержит растворители.

Изоцианат PMDI (или его аналоги) (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов.

Полиуретановый двухкомпонентный клей ПолиХим-2004 Р-2/2 применяется для приклеивания различных материалов: напольная плитка, паркет, ДСП, ДВП, стекло, металл, керамика, пенопласт на подготовленные горизонтальные и вертикальные бетонные, кирпичные, деревянные и др. поверхности снаружи и внутри помещений. Клей обеспечивает прочное склеивание, обладает водостойкостью и термостойкостью, не требует прессования.

2. Технологические рекомендации

Условия переработки:

Оптимальная температура переработки – (15-25)0С

Идеальная температура клея - (20-22)0С

Влажность воздуха  не более 75%

Поверхность, на которую наносят клей, должна быть сухой и чистой.

Четкое соблюдение рекомендуемого соотношения между компонентом А и компонентом Б.

Сцепление склеиваемых поверхностей происходит через 12-24 часа в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Готовность к эксплуатации (полный процесс полимеризации) через 4-7 суток, что также зависит от температуры.

Рекомендуемое соотношение:

Состав :                        						массовое соотношение

Компонент А (полиол): 	ПолиХим-2004 Р-2/2                               	100

Компонент Б (изоцианат):PMDI			                         	11

Рекомендации по переработки:

Компонент А перемешивают в течение 1-2 минут при помощи дрели с насадкой «миксер». Затем в тару с компонентом А приливают компонент Б и тщательно вымешивают массу до однородного цвета. Особое внимание уделяют тщательному перемешиванию смеси по краю и дну тары. Для качественного смешения полученную смесь переливают в чистую, сухую тару и еще раз перемешивают. Смесь готова к применению. Обращаем внимание, что смесь имеет ограниченное время использования, поэтому после приготовления смеси без промедления ее берут в работу. Время использования (жизнеспособность) зависит от температуры смеси и окружающего воздуха (при повышенных температурах время сокращается, а при пониженных - увеличивается), от объема замешиваемой смеси (чем больше объем, тем короче время жизни готовой смеси) и определяется непосредственно на объекте в эксплуатируемых условиях при замесе одного комплекта. Ориентировочное время использования смеси составляет 30-40 минут (при нормальных условиях).

Расходная норма:

1000-2000 г/м2 в зависимости от шероховатости и пористости поверхности, на которую наносится клей.

Методы нанесения:

Одностороннее нанесение с помощью зубчатого шпателя.

Чистка инструмента:

Инструменты сразу после использования промывают растворителем Р-4 или растворителями – ксилол, сольвент, бутилацетат, либо протирают сухой чистой ветошью. Отвержденный клей удаляется с инструментов только механическим путем.

3.Технические характеристики

ПолиХим-2004 Р-2/2

| № п/п | Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная вязкая пастообразная масса. Допускается незначительное расслоение. |
| 2 | Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре 200С, мПа·с, в пределах | 60000-200000 |
| 3 | Время гелеобразования*, минут, в пределах | 80-130 |
| 4 | Плотность отвержденного полиуретана, кг/м3, не менее | 1180 |

*Примечание: время гелеобразования определяется следующим образом: в навеску наполненного полиэфира ПолиХим-2004 Р-2/2 массой (30,00±0,05)г добавляют навеску изоцианата массой (3,30±0,02)г. Включают секундомер и без промедлений начинают перемешивать компоненты вручную с помощью стеклянной палочки. Время перемешивания компонентов – 80 с. Затем полученную смесь наносят на сухую, чистую и обезжиренную металлическую пластину «дорожкой» шириной приблизительно 1,0 см и длиной около 10 см. Кончиком чистой стеклянной палочки дотрагиваются до поверхности нанесенной смеси начиная с 60 минуты с момента смешения компонентов  и с периодичностью (5-7) минут. Фиксируют такое состояние поверхности нанесенной смеси, когда стеклянная палочка не прилипает к смеси.

PMDI

| Наименование показателя и единица измерения | PMDI |
| --- | --- |
| 1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах | 150-250 |
| 2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах | 1,22-1,25 |
| 3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 30,5-32,0 |
| 4. Кислотность по HCl, % | ≤0,05 |

4. Транспортирование и хранение

Компонент А и компонент Б должны храниться в герметично закрытой таре, защищённой от влаги,  при оптимальной температуре от плюс 50С до плюс 300С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления (без нарушения герметичности упаковки).

5. Фасовка

Компоненты клея фасуются в металлические или полиэтиленовые ведра или другие виды тары, обеспечивающие сохранность качества продукта и удобства работы.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15