ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ

ПолиХим-2004 Р-3

1.Характеристика и область применения

ПолиХим-2004 Р-3 (компонент А) представляет собой наполненный полиэфир зеленого цвета, содержащий в своем составе функциональные добавки. В своей рецептуре не содержит растворители.

Изоцианат PMDI (или его аналоги) (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов.

Ускоритель Р-1 – катализатор для ускорения процесса полимеризации (дополнительное введение ускорителя необходимо, например, при температурах переработки ниже рекомендованных). Система комплектуется ускорителям по запросу потребителя.

Полиуретановый двухкомпонентный клей ПолиХим-2004 Р-3 применяется для приклеивания любых типов искусственной травы в области шва на специальную ленту внутри и снаружи помещений. Клей обеспечивает прочное склеивание, образует эластичную пленку стойкую к различным атмосферным воздействиям.

2. Технологические рекомендации

Условия переработки:

Оптимальная температура переработки – (15-25)0С

Идеальная температура клея - (20-22)0С

Влажность воздуха  не более 75%

Поверхность, на которую наносят клей, должна быть ровной, сухой и без пыли.

Четкое соблюдение рекомендуемого соотношения между компонентом А и компонентом Б.

Допускается хождение по готовому покрытию через 24 часа

Готовность к эксплуатации (полный процесс полимеризации) через 4-7 суток, что зависит от температуры окружающего воздуха.

Рекомендуемое соотношение:

Состав:                         						массовое соотношение

Компонент А (полиол): 	ПолиХим-2004 Р-3                               	100

Компонент Б (изоцианат):PMDI                     				18

Ускоритель Р-1 (по необходимости) 					0,01-0,04%

(от массы компонента А)

Рекомендации по переработки:

Компонент А перемешивают в течение 1-2 минут при помощи дрели с насадкой «миксер». Если необходимо ускорить процесс полимеризации, то на данном этапе вводят ускоритель Р-1. Затем в тару с компонентом А приливают компонент Б и тщательно вымешивают массу до однородного цвета. Особое внимание уделяют тщательному перемешиванию смеси по краю и дну тары. Для качественного смешения полученную смесь переливают в чистую, сухую тару и еще раз перемешивают. Смесь готова к применению. Обращаем внимание, что смесь имеет ограниченное время использования, поэтому после приготовления смеси без промедления ее берут в работу. Время использования (жизнеспособность) зависит от температуры смеси и окружающего воздуха (при повышенных температурах время сокращается, а при пониженных - увеличивается), от объема замешиваемой смеси (чем больше объем, тем короче время жизни готовой смеси) и определяется непосредственно на объекте в эксплуатируемых условиях при замесе одного комплекта. Ориентировочное время использования смеси составляет 30 минут (при нормальных условиях).

Укладка покрытия производится сразу же после нанесения клея. Если покрытие было уложено слишком поздно, то результатом этого может быть неполное смачивание покрытия клеем и, следовательно, недостаточно прочное приклеивание. После укладки покрытие необходимо прикатать валиком.

Расходная норма:

900-1500 г/м2 в зависимости от шероховатости и пористости поверхности, на которую наносится клей.

Методы нанесения:

Одностороннее нанесение с помощью зубчатого шпателя.

Чистка инструмента:

Инструменты сразу после использования промывают растворителем Р-4 или растворителями – ксилол, сольвент, бутилацетат, либо протирают сухой чистой ветошью. Отвержденный клей удаляется с инструментов только механическим путем.

3.Технические характеристики

ПолиХим-2004 Р-3

| № п/п | Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная пастообразная масса зеленого цвета. Допускается незначительное расслоение. |
| 2 | Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре 200С, мПа·с, в пределах | 60000-160000 |
| 3 | Время гелеобразования*, минут, в пределах | 90-140 |
| 4 | Плотность отвержденного полиуретана, кг/м3, не менее | 1200 |

*Примечание: время гелеобразования определяется следующим образом: в навеску наполненного полиэфира ПолиХим-2004 Р-3 массой (30,00±0,05)г добавляют навеску изоцианата массой (4,80±0,02)г. Включают секундомер и без промедлений начинают перемешивать компоненты вручную с помощью стеклянной палочки. Время перемешивания компонентов – 80 с. Затем полученную смесь наносят на сухую, чистую и обезжиренную металлическую пластину «дорожкой» шириной приблизительно 1,0 см и длиной около 10 см. Кончиком чистой стеклянной палочки дотрагиваются до поверхности нанесенной смеси начиная с 70 минуты с момента смешения компонентов  и с периодичностью (5-7) минут. Фиксируют такое состояние поверхности нанесенной смеси, когда стеклянная палочка не прилипает к смеси.

PMDI

| Наименование показателя и единица измерения | PMDI |
| --- | --- |
| 1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах | 150-250 |
| 2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах | 1,22-1,25 |
| 3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 30,5-32,0 |
| 4. Кислотность по HCl, % | ≤0,05 |

4. Транспортирование и хранение

Компонент А и компонент Б должны храниться в герметично закрытой таре, защищённой от влаги,  при оптимальной температуре от плюс 50С до плюс 300С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления (без нарушения герметичности упаковки).

5. Фасовка

Компоненты клея фасуются в металлические или полиэтиленовые ведра или другие виды тары, обеспечивающие сохранность качества продукта и удобства работы.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15