ГРУНТОВКА на основе

ПОЛИУРЕТАНОВОЙ СИСТЕМЫ

ПолиХим-2005 (Р-1)

1.Характеристика и область применения

ПолиХим-2005 (Р-1) (компонент А) представляет собой полиол, содержащий в своем составе функциональные добавки.

Изоцианат PMDI (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов.

Двухкомпонентная полиуретановая система на основе ПолиХим-2005 (Р-1) может применяется  в качестве грунтовки для обеспыливания асфальта, бетонных поверхностей а также их упрочнения.

2. Технологические рекомендации

Рекомендуемый состав:

Состав:           		 Массовое соотношение	Объёмное соотношение

ПолиХим-2005 (Р-1) – 		100 в.ч.				105 в.ч.

Изоцианат PMDI– 			55 в.ч.					45 в.ч.

Ксилол -				50 в.ч.					60 в.ч.

Условия переработки:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой

Оптимальная температура переработки - (15-28)0С

Оптимальное время переработки*:

- для грунтовки:		при температуре (19-20)0С – 40-50 минут

при температуре (27-28)0С – 20-30 минут

*) при определении времени переработки объем рабочего состава составлял 150 грамм.

При увеличении объема рабочего состава, температуры компонентов и окружающего воздуха время переработки сокращается.

Рекомендации по переработки:

Компоненты рекомендуемого состава перемешивают между собой в отдельной таре перед непосредственным применением в течение 1-2 минут до однородного состояния и используют по назначении.

Методы нанесения:

Ручное нанесение с помощью кисти или валика.

Расходная норма:

- для грунтовки:	(200-400) г/м2

Чистка инструмента:

Инструменты сразу после использования тщательно промывают растворителем Р-4 или ксилолом.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам +38(06453)6-35-49, 6-34-69; +38-050-340-35-47, +38-050-475-52-13, +38-050-369-46-56

Для заказов обращаться по телефонам: +38(06453) 6-35-97; +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15