ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА

на основе

ПолиХим-2005 Р-2

Характеристика и область применения

ПолиХим-2005 Р-2, (компонент А) представляет собой полиол, содержащий в своем составе функциональные добавки.

Изоцианат PMDI (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов.

Полиуретановая система на основе ПолиХим-2005 Р-2 - представляет собой двухкомпонентный ненаполненный состав на базе ароматических полиуретанов предназначенный для производства наполненных пигментированных материалов для устройства промышленных наливных высокопрочных полов. В ненаполненом состоянии может разводиться растворителями и применяться в качестве состава для обеспылевания промышленных бетонных полов или в качестве праймера для обработки бетонных поверхностей. Так же может использоваться в качестве ПУ связующего при устройстве нескользящих поверхностей, наполняемых инертными наполнителями (кварцевый песок) непосредственно на объекте.

Данный продукт отличается  высокой прочностью, твердостью, способностью к перекрытию трещин в основании, умеренной гибкостью. Так же данный продукт отличается очень высоким сопротивлением абразивному износу и воздействию химических веществ таких как масла, нефтепродукты, соли, кислоты и основания.

Область  применения

- Материально-технические помещения (склады, терминалы, производственные помещения).

-   Производственные помещения предприятий пищевой промышленности, в том числе с влажными технологическими процессами.

-  Производственные помещения с высокой степенью нагрузок, автосервисы, паркинги, входы производственных и общественных зданий, цеха.

-  Офисы, медицинские и детские учреждения, предприятия торговли и общественного питания, гостиницы, коридоры, холлы и лестницы.

Технические характеристики ПолиХим-2005 Р-2

| Наименование показателя и единица измерения | ПолиХим-2005 Р-2 |
| --- | --- |
| 1. Время гелеобразования при температуре (20±1)°С, минут, в пределах* | PMDI |
|  | 40-90 |
| 2. Плотность, г/см3, в пределах | 0,975-1,000 |
| 3. Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20±0,5)°С (3S/50об/мин), мПа·с, в пределах | 900-1600 |
| 4. Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах | 200-230 |

* Время гелеобразования указано при соотношении А:Б – 100:(62-65)

**Свежеприготовленный продукт имеет опалесценцию. При хранении данного продукта образуется осадок белого цвета и опалесценция уменьшается. При образовании осадка использовать надосадочную часть или перед применением продукт тщательно перемешать, не извлекая из тары, с целью поднятия осадка.

Технические характеристики PMDI

| Наименование показателя и единица измерения | PMDI |
| --- | --- |
| 1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах | 150-250 |
| 2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах | 1,22-1,25 |
| 3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 30,5-32,0 |
| 4. Кислотность по HCl, % | ≤0,05 |

Технологические рекомендации

Двухкомпонентная полиуретановая система на основе ПолиХим-2005 Р-2 может применяется  в качестве праймера для обеспыливания и упрочнения бетонных поверхностей, а также в качестве связующего при формировании напольного покрытия наполняемого наполнителями на обьекте.

Данный материал может применяться для производства наполненной, пигментированной ПУ 2К композиции готовой к применению в условиях лакокрасочного производства.

Рекомендуемый состав:

| Состав 1 (для праймера): | Массовое соотношение | Объёмное соотношение |
| --- | --- | --- |
| ПолиХим-2005 Р-2 | 100 в.ч. | 100 о.ч. |
| Изоцианат PMDI | 65 в.ч. | 52 о.ч. |
| Ксилол | 30-50 в.ч. | 40-60 о.ч. |

| Состав 2 (для покрытия): | Массовое соотношение | Объёмное соотношение |
| --- | --- | --- |
| ПолиХим-2005 Р-2 | 100 в.ч. | 100 о.ч. |
| Изоцианат PMDI | 65 в.ч. | 52 о.ч. |

Состав 3 (пигментированное покрытие)

ПолиХим-2005 Р-2

Пигменты и наполнители

Функциональные добавки

Поглотитель влаги

Растворители при неоходимости

Все оборудование (смесители, контейнеры, трубы) должно быть сухим.

Все растворители должны содержать как можно меньше влаги
(“марка ПУ” < 0.05%).

Все пигменты и наполнители (всегда содержащие влагу) необходимо "высушить" подходящими поглотителями влаги

Все сырьевые компоненты выкачиваются из тары, смешиваются и разливаются в герметично закрываемые банки, бочки или контейнеры, желательно в атмосфере защитного газа (или в вакууме), по возможности, в замкнутой среде в присутствии осушительных картриджей.

Для защиты материала при хранении следует использовать дополнительные поглотители влаги.

Условия переработки:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, не содержать пыли и масляных пятен.

Оптимальная температура переработки - (15-28)0С

Оптимальное время переработки*:

- для состава 1 (праймер):	при температуре (19-20)0С – 40-50 минут

при температуре (27-28)0С – 20-30 минут

- для состава 2 (покрытие): 	при температуре (19-20)0С – 17-25 минут

при температуре (27-28)0С – 10-15 минут**

- для состава 3 (пигментированное покрытие): согласно рекомендаций завода производителя.

*)при определении времени переработки объем рабочего состава составлял 150 грамм.

При увеличении объема рабочего состава, температуры компонентов и окружающего воздуха время переработки сокращается.

**) при нарастании вязкости, состав возможно разбавлять ксилолом, но в количестве не более 10% от массы состава.

Рекомендации по переработки:

Компоненты рекомендуемого состава перемешивают между собой в отдельной таре перед непосредственным применением в течение 1-2 минут до однородного состояния и используют по назначению.

Нанесение праймера производится на сухую, чистую без пыли и масляных пятен поверхность. Нанесение покрытия осуществляется на обработанную праймером поверхность не ранее чем через 1 час с момента нанесения праймера (ориентироваться по состоянию обработанной поверхности - липкость может присутствовать, но по такой поверхности уже можно передвигаться). После нанесения состава, поверхность просыпается кварцевым песком до достижения момента гелеобразования. Нанесение второго слоя связующего, производится через 24 часа. С поверхности удаляется избыточный, несвязанный песок и наносится второй слой состава, приготовленного согласно рекомендованного состава 2. Расходом связующего определяется степень шероховатости поверхности.

Методы нанесения:

Ручное нанесение с помощью кисти или валика, методом воздушного или безвоздушного распыления. После смешения компонентов необходимо сразу приступать к нанесению материала. Не допускать длительного нахождения материала в таре после смешения компонентов. Готовить смесь компонентов в объёме, который можно нанести на поверхность до наступления времени гелеобразования.

Расходная норма:

- для состава 1 (праймер):	(60-100) г/м2

- для состава 2 (покрытие):	для первого слоя (200-300) г/м2 (расход материала зависит от ровности поверхности), для второго слоя в зависимости от гранулометрического состава наполнителя.

- для состава 3 (пигментированное покрытие):

| Толщина покрытия, мм | Расходная норма , кг/м2 |
| --- | --- |
| 0,5 | 0,8 |
| 1,5 | 2,4 |
| 2,0 | 3,2 |
| 2,5 | 4,0 |
| 3,0 | 4,9 |

Необходимые инструменты и приспособления:

- Дрель со специальной мешалкой. Она должна совершать не больше 600 оборотов в минуту. Размер мешалки - немного длиннее глубины емкости, в которой будет находиться материал.

- Специальные подошвы на шипах. Они необходимы для того, чтобы передвигаться по только что нанесенному покрытию. Их количество должно соответствовать рабочим, которые пользуются игольчатыми валиками.

- Ракель с устанавливаемым зазором. С помощью него материал равномерно распределяется по поверхности.

- Аэрационный игольчатый валик. С помощью него удаляются пузырьки воздуха.

- Шпатель. Он пригодится в распределении материала в труднодоступных местах.

- Растворитель для очистки инструментов.

Чистка инструмента:

Инструменты сразу после использования тщательно промывают растворителем Р-4 или ксилолом. Если полимеризация прошла до этого, то инструмент зачищается механическим способом.

Технические характеристики отвержденного ненаполненного покрытия:

| 1. Соотношение полиольного и изоцианатного компонента по весу: | 100 : 65 |
| --- | --- |
| 2. Напряжение при изгибе (максимальное), не менее, МПа | 15,0 |
| 3. Модуль упругости при изгибе, не менее, Н/мм2 | 400,0 |
| 4. Прочность при растяжении, не менее, МПа | 13,5 |
| 5. Относительное удлинение при разрыве, не менее,% | 40,0 |
| 6. Модуль упругости при растяжении, не менее, МПа | 330,0 |
| 7. Напряжение при сжатии ( при 10,0% деформации), не менее, МПа | 12,0 |
| 8. Время отверждения до отлипа, ч: | 6 |
| 9. Время полного отверждения покрытия (готовность к эксплуатации), часов: | 72 |
| 10. Твердость по ТМЛ ( маятник А), через 7 суток | 0,36 |
| 11. Сопротивление абразивному износу, кг/мкм | 4,6 |
| 12. Твердость (Шор А), не менее | 96 |
| 13. Адгезия к бетону, не менее МПа | 8 |

Стойкость к агрессивным средам.

Подготовленные для испытания образцы на основе ПолиХим-2005 (Р-2) погружали в агрессивные среды (10% раствор уксусной кислоты и 10% раствор натрий гидроокиси) на 3 часа, затем по истечении указанного времени образцы вынимали из агрессивной среды, промывали проточной водой и выдерживали на воздухе 1 час (один цикл испытания). Через 11 циклов испытаний определяли твердость по Шору (шкала А), прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве в сравнении с образцами сравнения (образцы, которые не подвергались воздействию агрессивных сред).

Результаты испытаний представлены в таблице.

| № п/п | Наименование показателя | Образец сравнения | Агрессивная среда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10% р-р уксусной кислоты | 10% р-р натрий гидроокиси |
| 1 | Твердость по Шору (шкала А) | 98 | 98 | 98 |
| 2 | Прочность при растяжении, МПа | 15,3 | 15,5 | 15,8 |
| 3 | Относительное удлинение при разрыве, % | 47,5 | 42 | 50 |

Транспортирование и хранение.

Компоненты полиуретановой системы должны храниться в герметично закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении при температуре от 00С до плюс 300С.

Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления.

Фасовка.

Нами предлагается два варианта фасовки. Компонент А фасуется в металлические бочки по 200кг, компонент Б в бочки по 250 кг, или компонент А фасуется в металлические барабаны по 55 кг, компонент Б в металлические барабаны по 62,5кг.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15