ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭЛАСТОМЕРЫ

на основе

ПолиХим-2006 Р-4

1.Характеристика и область применения

ПолиХим-2006 Р-4 (компонент А) представляет собой полиол, содержащий в своем составе катализаторы,  и другие функциональные добавки.

Полиизоцианат ПолиХим-4000 Р-3/1 (компонент Б) – полиэфиризоцианат (преполимер) на основе дифенилметандиизоцианата с содержанием изоцианатных групп – (11,0-12,0)%.

или Полиизоцианат ПолиХим-4000 Р-4/1 (компонент Б) – полиэфиризоцианат (преполимер) на основе дифенилметандиизоцианата с содержанием изоцианатных групп – (8,5-9,6)%.

Активатор Р-2 (компонент С) -  однородная прозрачная жидкость с функциональными добавками.

Двухкомпонентная система на основе ПолиХим-2006 Р-4 применяется для изготовления изделий с твердостью по Шору А – 45-55.

Трехкомпонентная система на основе ПолиХим-2006 Р-4 применяется для изготовления изделий с твердостью по Шору А – от 60 до 75 в зависимости от количества загружаемого активатора (компонента С).

Полужесткие и упруго-эластичные изделия получают методом заливки – это формы для производства изделий из минеральных связующих (гипс, цемент), элементы декора, уплотнительные элементы.

Технологические рекомендации:

Температура переработки – (20-25)0С

Температура компонентов – (20-22)0С

Температура формы- (40-50) 0С

Постотверждение – (40-50)0С не менее 1 часа

Точное дозирование компонентов, что позволит точно воспроизводить физико-механические характеристики изделий.

Рекомендации по переработке

Компоненты А и Б (и С) перемешивают между собой в отдельной таре в течение 1-2 мин до получения однородной массы. После перемешивания компонентов подготовленный материал используют по назначению. Форма перед заливкой должна быть обработана антиадгезионным составом на основе силикона или воска.

| Рекомендуемый состав 1А) (твердость по Шору А – 45-50) | массовое соотношение: |
| --- | --- |
| Компонент А (полиол): ПолиХим-2006 Р-4 | 100 |
| Компонент Б (полииизоцианат):ПолиХим-4000 Р-4/1 | 128 |

| Рекомендуемый состав 1Б) (твердость по Шору А – 50-55) | массовое соотношение: |
| --- | --- |
| Компонент А (полиол): ПолиХим-2006 Р-4 | 100 |
| Компонент Б (полииизоцианат):ПолиХим-4000 Р-3/1 | 100 |

| Рекомендуемый состав 2 (твердость по Шору А – 60-65) | массовое соотношение: |
| --- | --- |
| Компонент А (полиол): ПолиХим-2006 Р-4 | 100 |
| Компонент Б (полииизоцианат): ПолиХим-4000 Р-3/1 | 140 |
| Компонент С (активатор): Активатор Р-2 | 5 |

| Рекомендуемый состав 3 (твердость по Шору А – 65-70) | массовое соотношение: |
| --- | --- |
| Компонент А (полиол): ПолиХим-2006 Р-4 | 100 |
| Компонент Б (полииизоцианат): ПолиХим-4000 Р-3/1 | 180 |
| Компонент С (активатор): Активатор Р-2 | 10 |

| Рекомендуемый состав 4 (твердость по Шору А – 70-75) | массовое соотношение: |
| --- | --- |
| Компонент А (полиол): ПолиХим-2006 Р-4 | 100 |
| Компонент Б (полииизоцианат): ПолиХим-4000 Р-3/1 | 220 |
| Компонент С (активатор): Активатор Р-2 | 15 |

*) расходной нормой активатора и изоцианата можно регулировать физико-механические свойства изделия (таблица 5)

Технические характеристики: ПолиХим-2006 Р-4

Таблица 1

| Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- |
|  | ПолиХим-2006 Р-4 |
| 1Внешний вид при температуре (20±1)ºС | Жидкость без посторонних механических примесей, допускается опалесценция, образование осадка* |
| 2 Массовая доля воды, %, не более | 0,08 |
| 3 Время гелеобразования при температуре (20±1)°С, с, в пределах, при использовании в качестве компонента Б - ПолиХим-4000 (Р-3/1) ПолиХим-4000 (Р-4/1) | 170-310** 350-600** |
| 4 Плотность, г/см3, в пределах | 0,998-1,072 |
| 5 Кажущаясь вязкость по Брукфильду при температуре (20±0,5)ºС, мПа·с, в пределах, - по вискозиметру типа А/3/50 | 800-1300 |
| 6 Плотность отвержденного образца, кг/м3, не менее | 1000,0 |
| 7 Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах | 130-170 |

*) при хранении данного продукта образуется осадок. Перед использованием продукт усреднить, не извлекая из тары.

**) указанная «вилка» для двухкомпонентной системы. При отверждении трехкомпонентной системы «вилка» расширяется в сторону увеличения времени гелеобразования, т.е. время работы с материалом увеличивается.

Технические характеристики: ПолиХим-4000 Р-3/1

Таблица 2																	Таблица 2

| Наименование показателя и единица измерения | ПолиХим-4000Р-3/1 |
| --- | --- |
| 1. Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (20±0,5)0С, мПа·с (4/20), в пределах | 2000-4000 |
| 2. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 11,0-12,0 |

Технические характеристики: ПолиХим-4000 Р-4/1

Таблица 3																	Таблица 2

| Наименование показателя и единица измерения | ПолиХим-4000 Р-4/1 |
| --- | --- |
| 1. Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (20±0,5)0С, мПа·с (5/20), в пределах | 3000-6000 |
| 2. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 8,5-9,6 |

Технические характеристики: Активатор Р-2

Таблица 4

| Наименование показателя и единица измерения | Активатор Р-2 |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид | Жидкость без посторонних механических примесей, допускается опалесценция, образования осадка* |
| 2. Плотность, г/см3, в пределах | 1,013-1,020 |
| 3. Массовая доля воды, % не более | 0,06 |

*При температуре хранения ниже 20оС активатор кристаллизуется.

2. Характеристики отвержденного полиуретана на основе ПолиХим-2006 Р-4

Таблица 5

| Наименование показателя | Рекомендуемый состав |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав 1 |  | Состав 2 | Состав 3 | Состав 4 |
|  | 1А) | 1Б) |  |  |  |
| массовое соотношение (А:Б:С) | 100:128 | 100:100 | 100:140:5 | 100:180:10 | 100:220:15 |
| 1. Прочность при растяжении, МПа, не менее | 1,8 | 1,9 | 3,5 | 4,5 | 6,0 |
| 2. Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 220 | 150 | 200 | 250 | 280 |
| 3. Твердость по Шору (шкала А), в пределах | 45-50 | 50-55 | 60-65 | 65-70 | 70-75 |

3. Транспортирование и хранение

Полиол ПолиХим-2006 Р-4, полиизоцианат ПолиХим-4000 Р-3/1, полиизоцианат ПолиХим-4000 Р-4/1 хранят в герметично закрытой таре, предохраняющей от попадания влаги, в закрытом складском помещении, предохраняющем от попадания прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Температурный режим хранения и транспортирования от плюс 50С.

В процессе хранения при температуре ниже 150С возможно увеличение вязкости продуктов, кристаллизация, при этом необходимо продукты прогреть при температуре (30-40) 0С – для полиола и (50-55) 0С – для полиизоцианата в течение 24 ч и перемешать (не извлекая из упаковочной тары), а затем охладить до температуры 200С и применять по назначению.

Активатор Р-2 хранят в герметично закрытой таре в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадание влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть не ниже плюс 20 0С. При температуре хранения ниже регламентированной возможна кристаллизация продукта, при этом необходимо продукт прогреть при температуре (50-55) 0С в течение 24 ч и перемешать (не извлекая из упаковочной тары), а затем охладить до температуры не ниже 200С и применять по назначению.

Гарантийный срок хранения продуктов – 4 месяца со дня изготовления (без нарушения герметичности упаковки).

4. Фасовка

ПолиХим-2006 Р-4 (компонент А) – в металлические барабаны по 60 кг или бочки по 200 кг

Полиизоцианат ПолиХим-4000 Р-3/1	 (компонент Б) или полиизоцианат ПолиХим-4000 Р-4/1	 (компонент Б) – в металлические барабаны по 60 кг или  бочки по 200 кг

Активатор Р-2 (компонент С) – в канистры по 3 кг или 10 кг.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15