ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА

на основе

ПолиХим-2007 Р-1

(двухкомпонентная полиуретановая паста)

ПолиХим-2007 Р-1 (компонент А) представляет собой насыщенный полиэфир, содержащий в своем составе функциональные добавки.

Изоцианат PMDI (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов.

Двухкомпонентная полиуретановая система на основе ПолиХим-2007 Р-1 представляет собой тиксотропную пасту, которая легко наносится кистью или шпателем на вертикальные и потолочные поверхности без образования наплывов и после отверждения представляет собой  монолитный, жесткий полиуретан.

Область применения – создание жесткого каркаса для силиконовых форм, создание тонкой монолитной полиуретановой корки в декоративных изделиях из пенополиуретана. Применяется в строительстве для отделочных работ с целью декорирования поверхности, в аквариумистике с целью получения декоративных изделий, возможно использовать для изготовления слепков с форм не сложной конфигурации.

Технологические рекомендации:

Температура в рабочем помещении – (20-30)0С

Температура компонентов – (18-25)0С

Рабочая поверхность формы должна быть сухой и чистой

Рекомендуемая толщина слоя – от 3 мм

Компоненты А и Б перемешивают между собой в отдельной таре в течение 2-3 мин до однородного пастообразного состояния. Полиуретановую пасту наносят  на различные поверхности при помощи шпателя или кисти. При формах крупного размера возможно нанесение пасты в несколько слоев.

Рекомендуемый состав                         					массовое соотношение

Компонент А (полиол): 	ПолиХим-2007 Р-1                               		100

Компонент Б (изоцианат):	PMDI					                          50

Технические характеристики ПолиХим-2007 Р-1

Таблица 1

| Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- |
|  | ПолиХим-2007 Р-1 |
| 1Внешний вид при температуре (20±1)ºС | Пастообразная масса светло-коричневого цвета. |
| 2 Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах | 180-200 |
| 3 Массовая доля летучих веществ, %, не более | 1,0 |
| 4 Жизнеспособность при температуре (20±1)ºС, мин | 10-25 |
| 5 Время отверждения, час, не менее | 1 |
| 6 Время полного отверждения, час, не менее | 24 |
| 7. Твердость по Шору (шкала А) | 96 |

Технические характеристики PMDI

Таблица 2

| Наименование показателя и единица измерения | PMDI |
| --- | --- |
| 1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах | 150-250 |
| 2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах | 1,22-1,25 |
| 3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 30,5-32,0 |
| 4. Кислотность по HCl, % | ≤0,05 |

Транспортирование и хранение.

Компоненты полиуретановой системы должны храниться в герметично закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении при температуре от 00С до плюс 300С.

Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления.

Фасовка.

Компонент А фасуется в ведра п/э по 1кг, 2 кг, 7 кг или 15 кг, а компонент Б в бутылки п/э по 0,5 кг, 1,0 кг, 3,5 кг или 7,5 кг.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15