Однокомпонентное полиуретановое связующее (ускоренное)

ПолиХим-4000 Р-1 КМ

Наряду с существующими марками связующего для резиновой крошки сотрудниками                  ЧП «Химпоставщик» разработана новая марка ПолиХим-4000 Р-1 КМ с повышенной реакционоспособностью.

Характеристика и область применения.

ПолиХим-4000 Р-1 КМ представляет собой преполимер дифенилметандиизоцианата и простых полиэфиров, содержащий в своем составе катализатор.

Преполимер «ПолиХим-4000» Р-1 КМ используется в качестве однокомпонентного связующего при изготовлении пресс-материалов путём горячего или холодного прессования в диапазоне температур от +250С до +1300С – это плитка, маты, брусчатка и прочие изделия для устройства игровых площадок, беговых дорожек, теннисных кортов и благоустройства жилых и производственных зон. Так же, преполимер «ПолиХим-4000» Р-1 КМ может быть использован в качестве связующего для укладки бесшовных резиновых покрытий с помощью машины «Планомат» в осенне-весенний период или для ручной укладки небольших площадей, где требуется более быстрый набор прочностных характеристик (более быстрое отверждение).

Отверждается влагой воздуха, легко совмещается с минеральными и органическими пигментами.

Технологические рекомендации для получения изделий методом прессования.

Температура компонентов 20-250С

Температура переработки – 25-1300С

Время смешения – (15-20) минут

При необходимости для ускорения процесса рекомендовано увлажнение (массовая доля воды) - 0,15%

Время прессования - от (10-20) минут до нескольких часов в зависимости от температуры переработки и толщины изделия

Наполнитель должен быть чистым и сухим

Отсутствие металла и ткани в гранулах наполнителя

Размер гранул – (1-5) мм

Точное дозирование компонентов, что позволит точно воспроизводить физико-механические характеристики изделий.

| Рекомендуемый расход: | весовые части |
| --- | --- |
| Преполимер ПолиХим-4000 Р-1 КМ (для пресс-материала) | 3,0-12,0* |
| Наполнитель (резиновый гранулят) | 100,0 |

*) расходная норма преполимера зависит от применяемого наполнителя (размера гранул) и от области применения готового изделия.

Изменяя расходную норму преполимера, плотность изделия, а также гранулометрический состав наполнителя можно регулировать физико-механические свойства готового изделия.

Технические характеристики ПолиХим-4000 Р-1 КМ

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная жидкость от бесцветной до коричневого цвета, допускается опалесценция |
| 2 | Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 9,0-12,0 |
| 3 | Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре 300С (А/5/20), мПа*с, в пределах | 2000-5000 |

Условие нанесения бесшовных покрытий:

Наполнитель				Резиновая крошка, отсев 1 - 5 мм;

Доля связующего			18-20 в.ч. на 100в.ч. наполнителя;

Температура окружающей среды	от +5;

Время отверждения покрытия (при 20 оС и относительной влажности воздуха 70%)-24ч;

Недопустимо попадания осадков на поверхность в течение 24 часов.

Преполимер ПолиХим-4000 (Р-1)КМ может применяется  в качестве праймера для обеспыливания и упрочнения бетонных поверхностей, а также асфальта перед нанесением на поверхность покрытия из резиновой крошки.

Рекомендуемый состав для праймера:

| Состав (для праймера): | Массовое соотношение |
| --- | --- |
| ПолиХим-4000 Р-1 КМ | 100 в.ч. |
| Ксилол (или сольвент) | 30-50 в.ч. |

Рекомендуемая расходная норма праймера:

по бетонной поверхности – 250 г/м2

по асфальту – 150 г/м2

Растворитель ввести в преполимер непосредственно перед применением.  Компоненты перемешать между собой в отдельной таре в течение 2-3 минут до однородного состояния и использовать по назначению.

Транспортирование и хранение

Преполимер должен храниться в герметично закрытой таре, защищённой от влаги,  при оптимальной температуре от минус 50С до плюс 250С. Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления (без нарушения герметичности упаковки).

Упаковка

Продукция упаковывается в металлические бочки по 225кг, металлические барабаны по 60 кг, п/э канистры по 50кг и 30 кг .

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15