Однокомпонентное полиуретановое связующее (преполимер)

ПолиХим-4000 Р-1

Характеристика и область применения.

ПолиХим-4000 Р-1 представляет собой преполимер дифенилметандиизоцианата и простых полиэфиров.

Преполимер «ПолиХим-4000» Р-1 используется в качестве однокомпонентного связующего при изготовлении пресс-материалов из различных видов инертных наполнителей (резиновая крошка, EPDM-гранулят) путём горячего или холодного отверждения – это плитка, маты, брусчатка и прочие изделия для устройства игровых площадок, беговых дорожек, теннисных кортов и благоустройства жилых и производственных зон. Так же, преполимер                       «ПолиХим-4000» Р-1 может быть использован в качестве связующего для укладки бесшовных резиновых покрытий.

Отверждается влагой воздуха, легко совмещается с минеральными и органическими пигментами.

Технологические рекомендации для получения изделий методом прессования.

Температура компонентов 20-250С

Температура переработки – 80-1300С

Время смешения – (15-20) минут

Время прессования - от (10-20) минут до нескольких часов в зависимости от температуры переработки и толщины изделия

Наполнитель должен быть чистым и сухим

Отсутствие металла и ткани в гранулах наполнителя

Размер гранул – (1-5) мм

Точное дозирование компонентов, что позволит точно воспроизводить физико-механические характеристики изделий.

| Рекомендуемый расход: | весовые части |
| --- | --- |
| Преполимер ПолиХим-4000 Р-1 | 3,0-12,0* |
| Наполнитель (резиновый гранулят) | 100,0 |

*) расходная норма преполимера зависит от применяемого наполнителя (размера гранул) и от области применения готового изделия.

Изменяя расходную норму преполимера, плотность изделия, а также гранулометрический состав наполнителя можно регулировать физико-механические свойства готового изделия.

Технические характеристики ПолиХим-4000 Р-1

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная жидкость от бесцветной до коричневого цвета, допускается опалесценция |
| 2 | Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 9,0-12,0 |
| 3 | Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре 300С (А/5/20), мПа*с, в пределах | 2000-5000 |

В условиях лаборатории проведены испытания образцов на основе резиновой крошки с различными условиями отверждения, расходной нормой связующего, плотностью готового изделия.  В качестве связующего использован преполимер ПолиХим-4000 Р-1.

Условия изготовления изделий методом горячего прессования:

Наполнитель				Резиновая крошка, отсев 1-3мм;

Доля связующего			3,7в.ч. на 100в.ч.наполнителя;

Температура компонентов		45-50оС;

Время смешения (усреднения)	80-90с;

Температура прессования		130оС;

Время прижима			10мин;

Выдержка до испытания		48 часов.

Изготовленные изделия были испытаны на разрыв. Данные испытаний представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Показатель | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Кажущаяся плотность образца, кг/м3 | 980 | 1120 |
| 2. Напряжение при растяжении (макс.), МПа | 1,33 | 1,72 |
| 3. Относительное удлинение, % (база 50мм) | 38,3 | 52,0 |
| 4. Модуль упругости, Н/мм2 | 4,67 | 5,60 |

Условия изготовления изделий методом холодного прессования:

Наполнитель				Резиновая крошка, отсев 1 - 3 мм;

Доля связующего			4,5-7,0 в.ч. на 100в.ч. наполнителя;

Температура компонентов		(20±2)оС;

Время смешения (усреднения)	80-90с;

Температура прессования		80оС;

Время прижима			5 часов;

Выдержка до испытания		7 суток.

Данные испытаний представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Показатель | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крошка размером 1-1,5 мм |  |  |  | Крошка размером 2-2,5 мм |  |
| 1. Расходная норма связующего, в.ч. на 100 в.ч. крошки | 4,5 |  | 7,0 |  | 4,0 | 6,3 |
| 2. Кажущаяся плотность образца, кг/м3 | 848 | 910 | 851 | 940 | 853 | 858 |
| 3. Напряжение при растяжении (макс.), МПа | 0,59 | 0,85 | 0,91 | 1,13 | 0,5 | 0,6 |
| 4. Относительное удлинение, % (база 50мм) | 36,5 | 36,7 | 45,2 | 52,4 | 36,5 | 40,2 |
| 5. Модуль упругости, Н/мм2 | 2,2 | 3,3 | 2,8 | 3,1 | 2,0 | 2,04 |

Условие нанесения бесшовных покрытий:

Наполнитель				Резиновая крошка, отсев 1 - 5 мм;

Доля связующего			18-20 в.ч. на 100в.ч. наполнителя;

Температура окружающей среды	10-30оС;

Время отверждения покрытия (при 20 оС и относительной влажности воздуха 70%)-24ч;

Время достижения максимальных физико-механических характеристик-7 суток;

Недопустимо попадания осадков на поверхность в течение 24 часов.

В качестве праймера для упрочнения верхнего слоя основания и улучшения адгезионных характеристик рекомендуется использование двухкомпонентного полиуретанового связующего марки «ПолиХим-2005» Р-1 производства ЧП «Химпоставщик», после совмещения компонентов допускается разбавление ксилолом 1:1. Также возможно использование самого связующего ПолиХим-4000 Р-1 в смеси с растворителем.

Рекомендуемый состав для праймера:

.

| Состав (для праймера): | Массовое соотношение |
| --- | --- |
| ПолиХим-4000 Р-1 | 100 в.ч. |
| Ксилол (или сольвент, или бутилацетат) | 30-50 в.ч |

Рекомендуемая расходная норма праймера:

по бетонной поверхности – 250 г/м2

по асфальту – 150 г/м2

Растворитель ввести в полиизоцианат непосредственно перед применением.  Компоненты перемешать между собой в отдельной таре в течение 2-3 минут до однородного состояния и использовать по назначению.

Условия переработки:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой

Оптимальная температура переработки - (15-30)0С

Транспортирование и хранение

Преполимер должен храниться в герметично закрытой таре, защищённой от влаги,  при оптимальной температуре от минус 50С до плюс 250С. Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления (без нарушения герметичности упаковки).

Упаковка

Продукция упаковывается в металлические бочки по 225кг или металлические барабаны по 60 кг.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15