Однокомпонентное полиуретановое связующее (преполимер)

ПолиХим-4000 Р-4

Характеристика и область применения.

ПолиХим-4000 Р-4 представляет собой преполимер дифенилметандиизоцианата и простых полиэфиров.

Преполимер «ПолиХим-4000» Р-4 используется в качестве однокомпонентного связующего для укладки бесшовных резиновых покрытий.

Отверждается влагой воздуха, легко совмещается с минеральными и органическими пигментами.

| Рекомендуемый расход: | весовые части |
| --- | --- |
| Преполимер ПолиХим-4000 Р-4 | 18-20 |
| Наполнитель (резиновый гранулят) | 100,0 |

Условие нанесения бесшовных покрытий:

Наполнитель				Резиновая крошка, отсев 1 - 5 мм;

Доля связующего			18-20 в.ч. на 100в.ч. наполнителя;

Температура окружающей среды	10-30оС;

Время отверждения покрытия (при 20 оС и относительной влажности воздуха 70%)-24ч;

Время достижения максимальных физико-механических характеристик-7 суток;

Недопустимо попадания осадков на поверхность в течение 24 часов.

В качестве праймера для упрочнения верхнего слоя основания и улучшения адгезионных характеристик рекомендуется использование двухкомпонентного полиуретанового связующего марки «ПолиХим-2005» Р-1 производства ЧП «Химпоставщик». После совмещения компонентов допускается разбавление ксилолом 1:1. Так же возможно использование самого преполимера «ПолиХим-4000» Р-4, разведенного ксилолом (сольвентом, бутилацетатом).

| Состав (для праймера): | Массовое соотношение |
| --- | --- |
| ПолиХим-4000 Р-4 | 100 в.ч. |
| Ксилол (или сольвент, или бутилацетат) | 30-50 в.ч. |

Рекомендуемая расходная норма праймера:

по бетонной поверхности – 250 г/м2

по асфальту – 150 г/м2

Растворитель ввести в преполимер непосредственно перед применением.  Компоненты перемешать между собой в отдельной таре в течение 2-3 минут до однородного состояния и использовать по назначению.

Технические характеристики ПолиХим-4000 Р-4

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная жидкость от бесцветной до коричневого цвета, допускается опалесценция |
| 2 | Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 8,5-9,6 |
| 3 | Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (30±0,5)оС (А/5/20), мПа*с, в пределах | 2000-5000 |

В условиях лаборатории проведены испытания образцов бесшовного резинового покрытия, где в качестве связующего использован преполимер ПолиХим-4000 Р-4 с расходной нормой            18 в.ч. на 100 в.ч. наполнителя.

Образцы были испытаны на разрыв на 5 сутки с момента изготовления. Данные испытаний представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Показатель | Значение (фактически) |
| --- | --- |
| 1. Кажущаяся плотность образца, кг/м3 | 690 |
| 2. Напряжение при растяжении (макс.), МПа | 0,17 |
| 3. Относительное удлинение, % | 19 |
| 4. Модуль упругости, Н/мм2 | 2,2 |

Транспортирование и хранение

Преполимер должен храниться в герметично закрытой таре, защищённой от влаги,  при оптимальной температуре от плюс 50С до плюс 300С. Гарантийный срок хранения – 4 месяца со дня изготовления (без нарушения герметичности упаковки).

Упаковка

Продукция упаковывается в металлические бочки по 225кг или металлические барабаны по 60 кг.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15