ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ

ПолиХим-4003/200

1.Характеристика и область применения

ПолиХим-4003/200 представляет собой преполимер дифенилметандиизоцианата и простого полиэфира, содержащий в своем составе катализаторы, и другие функциональные добавки.

Полиуретановый однокомпонентный влагоотверждаемый клей  ПолиХим-4003/200 обладает превосходной эластичностью и обеспечивает прочное склеивание. Применяется для склеивания различных «сэндвич»-панелей (склеивание вспененного полистирола, твердой полиуретановой пены, минеральной ваты и других изоляционных материалов со сталью, деревом, пластиковыми листами) ручного нанесения.

Отверждение клея происходит за счет взаимодействия влаги воздуха из рабочих помещений и применяемых материалов со свободными изоцианатными группами.  Полиуретановый клей имеет свойство  вспениваться и глубоко проникать в материал.

2. Технологические рекомендации

Условия переработки:

Температура в рабочем помещении – (18-25)0С

Идеальная температура клея - (20-22)0С

Влажность воздуха (65±5)%

Дополнительное увлажнение путем мелкого распыления (сразу после нанесения клея на поверхность) - около 20 грамм на 1 м2

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, обезжиренными.

Методы нанесения:

Одностороннее нанесение с помощью шпателя или вальцов, либо методом машинного нанесения.

Расходная норма:

100-200 г/м2 в зависимости от структуры склеиваемого материала

Время образования поверхностной пленки:

180-220 мин (при рекомендуемых температурах и влажности)

Обращаем внимание на то, что время образования поверхностной пленки зависит от температуры воздуха в рабочем помещении и влажности. Повышенная температура и влажность ускоряет процесс образование полимерной сетки и сокращают время образования поверхностной пленки.

Методика определения времени образования поверхностной пленки: на сухую, чистую и обезжиренную металлическую пластину наносят клей «дорожкой». Включают секундомер и без промедлений производят дополнительное увлажнение нанесенного клея – около 20 грамм на 1 м2. Начиная со 150-ой минуты с момента нанесения клея и с периодичностью (5-7) минут кончиком типографской бумаги касаются поверхности вспененной массы клея. Фиксируют такое состояние поверхности клея, когда бумажка не прилипает к клею и не происходит вытягивание нитей клея из массы, т.е. на поверхности клея образовалась пленка.

Прессование:

- Время

При температуре прессование 200С – не менее 480 минут.

- Давление прессования

Процесс схватывания должен осуществляться под давлением.  Необходимое давление зависит от вида и размера заготовки. При склеивании материалов давление прессования должно быть не ниже 0,1 Н/мм2. Чем интенсивнее отверждение клея под давлением, тем выше дальнейшая возможность выдерживания нагрузок.

Окончательная прочность клеевого шва достигается через 24 часа.

Чистка инструмента:

Инструменты сразу после использования промывают растворителем Р-4.

3.Технические характеристики ПолиХим-4003/200

| № п/п | Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная жидкость, не содержащая механических примесей. Допускается опалесценция |
| 2 | Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 13,8-14,9 |
| 3 | Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре 250С (А/5/20), мПа*с, в пределах - в конце гарантийного срока хранения, не более | 2000-4000 6000 |
| 4 | Время образования поверхностной пленки, минут | 200 |

4. Транспортирование и хранение

Клей должен храниться в герметично закрытой таре, защищённой от влаги,  при оптимальной температуре от плюс 50С до плюс 300С. Гарантийный срок хранения – 3 месяца со дня изготовления (без нарушения герметичности упаковки).

5. Фасовка

Клей фасуется в металлические бочки по 200 кг,  металлические барабаны по 60 кг, канистры по 30 кг или другие виды тары, обеспечивающие сохранность качества продукта.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15