ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ

ПолиХим-4004/10

1.Характеристика и область применения

ПолиХим-4004/10 представляют собой преполимер дифенилметандиизоцианата и простого полиэфира, содержащий в своем составе катализаторы, пластификатор и другие функциональные добавки. Не содержат растворитель.

Полиуретановый однокомпонентный влагоотверждаемый клей  ПолиХим-4004/10 обладает хорошей эластичностью и обеспечивают прочное склеивание. Клей превосходно склеивает текстиль, микрофибру, целлюлозу, поролон и применяется для контактного склеивания при производстве мочалок и губок методом распыления.

Отверждение клея происходит за счет взаимодействия влаги  (влага воздуха рабочего помещений, дополнительное увлажнения клеевого шва) со свободными изоцианатными группами.  Полиуретановый клей имеет свойство  вспениваться и глубоко проникать в материал.

2. Технологические рекомендации

Условия переработки:

Температура в рабочем помещении – (18-25)0С

Идеальная температура клея - (20-22)0С

Влажность воздуха (65±5)%

Дополнительное увлажнение путем мелкого распыления (сразу после нанесения клея на поверхность покрытую клеем) - около 15-20 грамм на 1 м2

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими.

Методы нанесения:

Клей наносят на одну из поверхностей  методом пневматического распыления.

Расходная норма:

70-150 г/м2 в зависимости от метода нанесения и используемых материалов

Время образования поверхностной пленки:

Для клея ПолиХим-4004/10 – 8,5-12 мин (при рекомендуемых температурах и влажности)

Обращаем внимание на то, что время образования поверхностной пленки зависит от температуры воздуха в рабочем помещении и влажности. Повышенная температура и влажность ускоряет процесс образование полимерной сетки и сокращают время образования поверхностной пленки.

Методика определения времени образования поверхностной пленки: на сухую, чистую и обезжиренную металлическую пластину наносят клей «дорожкой». Включают секундомер и без промедлений производят дополнительное увлажнение нанесенного клея – около 20 грамм на 1 м2. Начиная с 6-ой минуты с момента нанесения клея и с периодичностью (30-40) секунд кончиком типографской бумаги касаются поверхности вспененной массы клея. Фиксируют такое состояние поверхности клея, когда бумажка не прилипает к клею, т.е. на поверхности клея образовалась пленка.

Прессование:

При температуре прессование 200С – не менее 20 минут.

Необходимо обеспечить тесный контакт склеиваемых частей. Нужная степень давления будет зависеть от характера склеиваемых поверхностей.

Окончательная прочность клеевого шва достигается через 24 часа.

Чистка инструмента:

Инструменты сразу после использования промывают растворителем Р-4.

3.Технические характеристики ПолиХим-4004/10

Таблица

| № п/п | Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПолиХим 4004/10 |
| 1 | Внешний вид | Однородная жидкость светло-желтого цвета, допускается опалесценция |
| 2 | Кажущаяся вязкость по Брукфильду, мПа∙с, в пределах в конце гарантийного срока хранения, не более | 1800-2800 4000 |
| 3 | Массовая доля изоцианатных групп, % в пределах | 5,0-6,1 |
| 4 | Время образования поверхностной пленки, мин | 10 |

4. Транспортирование и хранение

В упакованном виде клей «ПолиХим-4004/10» хранится в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Температура хранения от плюс 50С до плюс 300С. Избегать контакта продукта с влагой и воздухом!

Гарантийный срок хранения продукта – три месяца со дня изготовления.

5. Фасовка

Клей фасуются в металлические бочки по 200 кг,  металлические барабаны по 60 кг, канистры по 30 кг или другие виды тары, обеспечивающие сохранность качества продукта.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15