Технологическая карта

ПолиХим-СПРЕЙ

Полиуретановая спрей-система.

Сертификат World Аthletics Federations (IAAF)

Область применения: используется в качестве покрытия для беговых дорожек, игровых школьных и детских площадок.

Структура покрытия:

1 Полиуретановый праймер.

2 Базовый слой (смесь резиновой крошки и ПолиХим -4000 Р-4 или ПолиХим -4000 Р-1).

3 Напыляемое покрытие (смесь EPDM крошки и ПолиХим-color 2K).

Расходные нормы:

| Слои | Материал комплексного покрытия | Расход, кг/м2 | Способ нанесения |
| --- | --- | --- | --- |
| Праймер | Полиуретановый праймер на основе ПолиХим -4000 Р-4 (или ПолиХим -4000 Р-1) | Для асфальта: 0,15 Для бетона: 0,25 | Безвоздушным распылением, валиком или кистью |
| Базовый слой | ПолиХим -4000 Р-4 (или ПолиХим -4000 Р-1) Резиновая крошка , 1-4 мм | 1,1-1,45 6-7,8 | Укладчик «Планомат» или вручную |
| Напыляемое покрытие | ПолиХим-color 2K EPDM крошка 0,5-1,5 мм | 1,35 0,9 | Напыление спрей-установкой в два слоя |
| Финишное алифатическое покрытие (при необходимости) | ПолиХим-УФ 2K | 0,3-0,4 | Безвоздушным распылением или валиком |
| Разметка | ПолиХим- markup 2K | 0,075 | Разметочная машина |

Общая толщина покрытия -15 мм.

Технические данные:

| № | Наименование показателей и единицы измерения | Значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПолиХим 4000 Р-4 | ПолиХим 4000 Р-1 | ПолиХим color 2K (смесь) | ПолиХим УФ 2K (смесь) |
| 1 | Внешний вид | Однородная жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета, допускается опалесценция |  | Двухкомпонентная система (А и Б), цвет определяет заказчик |  |
| 2 | Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 8,5-9,6 | 9-12 | - | - |
| 3 | Кажущаяся вязкость по Брукфильду, в пределах | 2000-5000 | 2000-5000 | 900-3000 | 1000-3500 |
| 4 | Температура основания и окружающей среды, оС | 10-40 | 5-30 | 5-40 | 10-40 |
| 5 | Жизнеспособность при температуре (20-25)оС, мин | - | - | 25-30 | 25-30 |
| 6 | Время отверждения базового слоя (перед нанесением напыляемого покрытия) при 20оС, час | 24-48 |  |  | - |
| 7 | Отверждение финишного алифатического покрытия ) при 20оС, час | - |  |  | 8-10 |
| 8 | Полное отверждение напыляемого и финишного покрытия при 20 оС (готовность к эксплуатации), сут | 3-5 |  |  | 5-7 |
| 9 | Недопустимо попадание осадков на готовую поверхность , час, не менее | 24 |  |  |  |
| 10 | Допустимая относительная влажность воздуха, % минимальная максимальная | 40 80 |  |  |  |

Способ применения:

1слой.    Полиуретановый праймер

Рекомендуемый состав

ПолиХим-4000 Р-4 или ПолиХим -4000 Р-1, весовые части – 		100

Растворитель (ксилол, сольвент, или бутилацетат) -		           30-50 *

* в зависимости от требуемой вязкости указанная расходная норма может быть увеличена

Рекомендуемый расход:

По бетонному основанию – 250 г/м2

по асфальту – 150 г/м2

Праймер готовят непосредственно перед его использованием на объекте.

В подготовленную сухую и чистую тару загружают ПолиХим-4000 Р-4 (ПолиХим-4000 Р-1) и растворитель. Смешение компонентов осуществляют в течение 2-3 минут до однородного состояния при помощи дрели с насадкой «миксер».

Праймер наносят на сухое, очищенное от пыли основание с помощью безвоздушного распыления или валиком, кистью. Температура основания должна быть, по крайней мере, на 30С выше текущей точки росы.

Отверждение происходит при температуре окружающего воздуха путем испарения растворителя и реакции с атмосферной влагой. Высокая температура и влажность сокращают время отверждения. Нанесение базового слоя осуществляют ориентировочно через 1-5 часов (в зависимости от температуры и влажности) с момента нанесения праймера на слегка липкую поверхность.

2 слой.    Базовый

Расходная норма   компонентов  для  базового  слоя    указана в   таблице из    расчёта   толщины

10-13 мм (10мм-для несертифицированных покрытий и 13мм- для сертифицированных).

В специальный смеситель загружают резиновые гранулы (обычно SBR), а затем связующее ПолиХим-4000 Р-4 (ПолиХим-4000 Р-1).

Содержимое смесителя при скорости вращения ориентировочно 300 об/мин. перемешивают в течение 3-5 минут. Затем готовый материал выгружают и используют по назначению.

Время нанесения готового материала на подготовленную поверхность – до 60 минут и зависит от температуры окружающей среды и влажности (при повышенных температурах и влажности время сокращается, а при пониженных - увеличивается).

Материал наносят с помощью специальной машины «Планомат» или для небольших площадей укладка осуществляется вручную. Окончательное выравнивание и «утрамбовка» покрытия осуществляется прикаточным валиком.

После того как полностью происходит отверждение базового слоя (в зависимости от температуры и влажности ориентировочно через 24-48 часов), переходят к нанесению напыляемого покрытия.

3 слой.  Напыляемое покрытие

Рекомендуемое соотношение компонентов смеси ПолиХим - color 2K

| Название компонента | Состав смеси | Массовое соотношение, весовые части |
| --- | --- | --- |
| ПолиХим - color 2K | Компонент А , цветное связующее | 100 |
|  | Компонент Б, отвердитель | 15,5 |

Рекомендуемое соотношение компонентов для напыляемого покрытия

| Название компонента | Массовое соотношение, весовые части |
| --- | --- |
| ПолиХим - color 2K | 60 |
| EPDM крошка 0,5-1,5 мм | 40 |

Для того, чтобы получить однородный цвет, компонент А тщательно перемешать перед применением.

EPDM крошку также тщательно смешивают с окрашенным связующим в соотношении, указанном в таблице (при необходимости снижения вязкости смеси допускается её разведение ксилолом в количестве не более 2%). Помещают в аппарат безвоздушного распыления, специально разработанный для такого рода систем. Смесь распыляют на поверхность в два слоя. Нанесение второго слоя осуществляется через 9-12 часов с момента нанесения первого слоя напыляемого покрытия.  Второй слой наносится методом «перекрёстной штриховки», т.е. перпендикулярно к первому слою. Через 3-5 суток покрытие готово к эксплуатации.

4 слой.  Финишное алифатическое покрытие

Финишное алифатическое покрытие ПолиХим-УФ 2K наносится дополнительно для УФ-защиты.  Красный и зелёный цвета напыляемого покрытия   не требуют обязательного нанесения алифатического слоя.

Рекомендуемое соотношение компонентов смеси ПолиХим - УФ 2K

| Название компонента | Состав смеси | Массовое соотношение, весовые части |
| --- | --- | --- |
| ПолиХим – УФ 2K | Компонент А , цветное связующее | 100 |
|  | Компонент Б , отвердитель | 17,65 |

Для того, чтобы получить однородный цвет, компонент А тщательно перемешать перед применением.

Компоненты тщательно смешивают в течение 2-3 минут до однородного состояния при помощи дрели с насадкой «миксер» в соотношениях, указанных в таблице.

Готовая смесь наносится в два слоя с помощью безвоздушного распыления или валиком. Второй слой наносится методом «перекрёстной штриховки», т.е. перпендикулярно к первому слою.

Финишное алифатическое покрытие необходимо наносить не позднее, чем через 24 часа после готового напыляемого покрытия.

Разметочная линия

Рекомендуемое соотношение компонентов смеси ПолиХим - markup 2K

| Название компонента | Состав смеси | Массовое соотношение, весовые части |
| --- | --- | --- |
| ПолиХим – markup 2K | Компонент А , цветное связующее | 100 |
|  | Компонент Б , отвердитель | 17,65 |

Для того, чтобы получить однородный цвет, компонент А тщательно перемешать перед применением. Компоненты тщательно смешивают в течение 2-3 минут до однородного состояния при помощи дрели с насадкой «миксер» в соотношениях, указанных в таблице.

Готовая смесь наносится с помощью специальной разметочной машины.

Хранение: все компоненты   должны хранится в герметично закрытой таре, в местах, защищённых от влаги, солнечных лучей, оптимальная температура хранения окружающей среды от + 50С до + 300С. Гарантированный срок хранения ПолиХим-4000 Р-4 (ПолиХим-4000 Р-1) 4 месяца (без нарушения целостности упаковки), остальных компонентов 12 месяцев.

Очистка инструментов: инструменты многоразового использования должны быть тщательно очищены с помощью растворителей (например, ксилол, сольвент, бутилацетат, этилацетат) до и после их использования при работе со всеми компонентами системы. Никогда не используйте воду и спиртовые растворители!

Упаковка: продукция упаковывается в металлические бочки по 200-225кг или металлические барабаны по 60 кг.

Меры безопасности: готовое покрытие в отверждённом состоянии безопасно для человека. Использовать средства индивидуальной защиты. После работы тщательно вымыть руки с мылом.

Для получения дополнительной информации обратитесь к спецификации безопасности.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям.
Оперативную   консультацию   Вы   можете   получить   по  телефонам:
+38(06453)6-35-49, 6-34-69; +38-050-340-35-47, +38-050-475-52-13, +38-050-369-46-56

Для заказов обращаться по телефонам: +38(06453) 6-35-97; +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15