Полимочевина

Manual Base

ЧП «Химпоставщик» предлагает полимочевину Manual Base для ручного нанесения.

Описание продукта: двухкомпонентная эластичная полимочевина(холодная).

Содержит растворитель.

Свойства:

- Не требует закупки дорогого оборудования

- Нанесение производится с помощью шпателя или валика

- При необходимости может наноситься с помощью безвоздушного спрея (требует дополнительного разведения растворителем)

- Материал быстро высыхает в любую погоду

- Покрытие гидрофобное, эластичное

- Наноситься в виде бесшовного материала

- Структура покрытия обеспечивает проницаемость водяных паров, поверхность может дышать

- При повреждении участок легко ремонтируется

- Имеет устойчивость к химическим веществам

- Сохраняет свои свойства в диапазоне температур от-40˚C до +90˚C

Характеристики и область применения

Область применения:

- Гидроизоляция поверхностей (бетон, цементные стяжки, гипсокартон, гипс, металлические поверхности, шифер и т.д)

- Применимо для террас, балконов, мостов, тоннелей, полов, паркингов

Требования к подложке:

- Прочность основания R28 =15 Mпа

-  Влажность основания не более 5%

- Диапазон рабочей температуры – (+5- 35)°С

- Влажность воздуха не более 85%

Технические данные и условия переработки:

Manual Base:

| № п/п | Наименование показателя и единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компонент А | Компонент Б |
| 1 | Агрегатное состояние | Жидкость вязкая непрозрачная | Жидкость прозрачная |
| 2 | Цвет | Красно-коричневый | Коричневый |
| 3 | Плотность, г/см3 | 1,2-1,3 | 0,85-0,95 |
| 4 | Кажущаяся вязкость по Брукфильду, мПа∙с, в пределах | 7000-10000 | 10-100 |

Для покрытия:

| № п/п | Наименование показателя и единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура применения, °С | +5-(+35) |
| 2 | Время высыхания (средние данные при влажности (50-55)% ,25°С) - Высыхание слоя, ч - Повторное нанесение, ч, не более чем - Полное высыхание и набор прочностных характеристик, суток | 2-3 4 7 |
| 3 | Расход на один слой, кг/м² Расход на второй слой, кг/м² Общий расход, кг/м² | 0,75-1,0 0,75-1,0 1,5-2,0 |
| 4 | Относительное удлинение при растяжении, % | ≥600 |
| 5 | Прочность сцепления с бетоном, Н/мм2 | ≥2,2 |
| 6 | Прочность при растяжение, Н/мм2 | ≥9 |
| 7 | Твердость по Шор А | 50 |
| 7 | Растворитель для чистки инструмента | ксилол, сольвент |
| 8 | Содержание растворителя, %, не более | 15 |
| 9 | Соотношение компонентов (А:В), мас | 5:0,3 |

Технологические рекомендации:

НАНЕСЕНИЕ Перед использованием необходимо перемешать оба компонента при помощи миксера. После добавления Б компонента в компонент А, перемешиваем на низкой скорости около 3-5 минут. Нанести на прогрунтованную поверхность при помощи валика или кисти. После нанесения первого слоя в течении 3 часов необходимо нанести второй слой, время между слоями не должно превышать    3-4 часов. После нанесения рекомендуется очистить инструменты в течении 2 часов. При нанесении безвоздушным спреем, возможно разбавление материала растворителем.

COLD POLYUREA допускается нанесение в один слой. Минимальный расход:1,5- 2 кг/м²

Для впитывающих поверхностей (бетон, цемент, дерево и др.) использовать однокомпонентную грунтовку ПУ Grunt-isoldry 5(влажность поверхности не должна превышать 5%). В случае если поверхность влажная (влажность поверхности 5-10%) рекомендуется использовать двухкомпонентную Грунтовку ПУGrunt-isolwet.

Для невпитывающих поверхностей (металл, керамика и др) использовать Грунтовку ПУ Grunt-isolwet.

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Для защиты от ультрафиолета и увеличения эксплутационных свойств покрытие рекомендуется покрыть финишным покрытием UV-protect P2 или UV-protect P1. Расход 0,1-0,25 кг/м2.

Чистка инструмента:

Инструменты сразу после использования тщательно промывают растворителем. Если полимеризация прошла до этого, то инструмент зачищается механическим способом.

Валики, кисти утилизировать.

Хранение: Хранить в герметично закрытой таре в закрытом складском помещении, предохраняющем от попадания прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Температура хранения от +5°C до +25°C. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

После вскрытия тары следует использовать в течение короткого времени.

Фасовка

Компонент А расфасован в металлические барабаны по 25кг, компонент В расфасован в металлические барабаны по 1,5кг.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-340-35-47, +38-050-475-06-97, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15