ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ

полиэфира наполненного «ПолиХим-2004» Р-5 2К

1.Характеристика и область применения

ПолиХим-2004 Р-5 2К (компонент А) представляет собой наполненный полиэфир, содержащий в своем составе функциональные добавки. В своей рецептуре не содержит растворители.

Отвердитель PMDI 2К (компонент Б) - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов.

Система на основе полиэфира наполненного ПолиХим-2004 Р-5 2К  применяется в качестве полиуретанового защитного покрытия по различным поверхностям (бетон, дерево, металл) – окраска резервуаров и емкостей, железобетонных конструкций, промышленных полов и т.п.

2. Технологические рекомендации

Условия переработки:

Оптимальная температура переработки – (15-25)0С

Идеальная температура компонентов - (20-22)0С

Влажность воздуха  не более 75%

Поверхность, на которую наносят покрытие, должна быть сухой и чистой, при необходимости прогрунтованной

Четкое соблюдение рекомендуемого соотношения между компонентом А и компонентом Б.

Метод нанесения – ручное или машинное (безвоздушное распыление)

Количество слоев – не менее 2

Нанесение второго и последующих слоев через 2 часа (не менее) при нормальных условиях с момента нанесения предыдущего слоя

Готовность к эксплуатации (полный процесс полимеризации) через 4-7 суток, что также зависит от температуры.

Рекомендуемое соотношение:

Состав                         						массовое соотношение

Компонент А (полиол): 	ПолиХим-2004 Р-5 2К                               	100

Компонент Б (изоцианат): полимерный MDI				26

Рекомендации по переработки:

Компонент А перемешивают в течение 1-2 минут при помощи дрели с насадкой «миксер». Затем в тару с компонентом А приливают компонент Б и тщательно вымешивают массу до однородного цвета. Особое внимание уделяют тщательному перемешиванию смеси по краю и дну тары. Для качественного смешения полученную смесь переливают в чистую, сухую тару и еще раз перемешивают. Смесь готова к применению. Обращаем внимание, что смесь имеет ограниченное время использования, поэтому после приготовления смеси без промедления ее берут в работу. Время использования (жизнеспособность) зависит от температуры смеси и окружающего воздуха (при повышенных температурах время сокращается, а при пониженных - увеличивается), от объема замешиваемой смеси (чем больше объем, тем короче время жизни готовой смеси) и определяется непосредственно на объекте в эксплуатируемых условиях при замесе одного комплекта. Ориентировочное время использования смеси составляет 30 минут (при нормальных условиях).

Расходная норма:

500-2000 г/м2 в зависимости от шероховатости, пористости поверхности и от поставленных задач

Чистка инструмента:

Инструменты сразу после использования промывают растворителем Р-4 или растворителями – ксилол, сольвент, бутилацетат, либо протирают сухой чистой ветошью. Отвержденный материал удаляется с инструментов только механическим путем.

3.Технические характеристики

ПолиХим-2004 Р-5 2К (Компонент А)

| № п/п | Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная пастообразная масса серого* цвета. Допускается незначительное расслоение |
| 2 | Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре 200С, мПа·с, в пределах | 8000-25000 |
| 3 | Плотность отвержденного полиуретана, кг/м3, не менее | 1150 |
| Характеристики покрытия |  |  |
| 4 | Адгезия к стали**, МПа, не менее | 5 |
| 5 | Диэлектрическая сплошность**, кВ, не менее | Отсутствие пробоя покрытия при электрическом напряжении 5 кВ на 1 мм толщины покрытия |

* - цвет определяет заказчик;

** - согласно протокола испытания покрытия  ГП «Центр сертификации»

Отвердитель PMDI 2К (Компонент Б)

| Наименование показателя и единица измерения | Cosmonate М-200 |
| --- | --- |
| 1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах | 150-250 |
| 2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах | 1,22-1,25 |
| 3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 30,5-32,0 |
| 4. Кислотность по HCl, % | ≤0,05 |

4. Транспортирование и хранение

Компонент А и компонент Б должны храниться в герметично закрытой таре, защищённой от влаги, при оптимальной температуре от плюс 50С до плюс 300С. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления (без нарушения герметичности упаковки).

5. Фасовка

Компоненты фасуются в металлические или полиэтиленовые ведра или другие виды тары, обеспечивающие сохранность качества продукта и удобства работы.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам +38(06453) 63498, 63549, 63597.