Смола алкидно-стирольная

Хим-Алкид 40/55

Предлагаем Вашему вниманию алкидно-стирольную смолу «Хим-Алкид 40/55» производства ЧП «Химпоставщик».

Данная смола представляет собой раствор в ксилоле алкидно-стирольного сополимера.

Смола «Хим-Алкид 40/55» применяется в качестве связующего при изготовлении эмалей для окрашивания приборов и других металлических изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов и внутри помещений при воздействии температур до 130 0С. Может применяться при окраске автомобильных шасси (эмали МС-17), станков и тяжелого оборудования, корабельных палуб, игрушек,  в рецептурах протекторных грунтов, грунт-шпатлевок, а также в рецептурах эмалей с молотковым эффектом (эмали МС-160).

В рецептуры ЛКМ на основе алкидно-стирольной смолы «Хим-Алкид 40/55» рекомендовано добавлять пластификатор. В качестве пластификатора использовать ДОФ, ДБФ или хлорпарафин (определяется экспериментально). Ориентировочная расходная норма пластификатора – (2,0-3,0)% на смолу.

В качестве растворителя использовать ксилол, сольвент или их смесь. Использование уайт-спирита недопустимо.

Рекомендуемые марки сиккативов производства ЧП «Химпоставщик»:

- «ОктаХим-1.2.4/1», «ОктаХим-1.2.4/2» (кобальт-кальций-марганец) с расходной нормой (0,5-0,6) в.ч. на 100 в.ч. смолы «Хим-Алкид 40/55».

Для предотвращения процесса окислительной полимеризации ЛКМ при хранении в таре рекомендуем использовать противопленочный продукт - оксим метилэтилкетона. Расходная норма противопленочного продукта определяется опытным путем, ориентировочная расходная норма – (0,1-0,3) в.ч. на  100 в.ч. ЛКМ.

Технические характеристики данной смолы приведены в таблице.

Технические характеристики

Таблица

| Наименование показателя | «Хим-Алкид 40/55» |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость без механических примесей. |
| 2. Цвет по йодометрической шкале, мг J2/100 см3, не более | 2 |
| 3. Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда, при температуре 200С, мПа∙с, в пределах | 7000-12000 |
| 4. Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах | 55,0±2 |
| 5. Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее | 0,35 |
| 6. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)° С, ч, не более | 1,0 |

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15