Смола ФЛ-390

Смола ФЛ-390 представляет собой раствор глицеринового полиэфира фталевого ангидрида, модифицированного канифолью и высыхающими растительными маслами в ксилоле.

Смола применяется для изготовления перхлорвиниловых атмосферостойких и химстойких эмалей ХВ-16, ХВ-124, ХВ-785 и др. В нашей лаборатории был проведен сравнительный анализ эмалей ХВ-785 и ХВ-16, приготовленных с применением смолы ФЛ-390 и алкидного лака ПФ-060 по ГОСТ 15140-78 по показателю «адгезия лакокрасочного материала» по методу решётчатых надрезов. В результате испытаний установлена чёткая зависимость увеличения адгезии при переходе от алкидного лака к смоле ФЛ-390: адгезия эмалей ХВ с применением смолы ФЛ-390 составила 2 балла, при применении лака ПФ-060 – 4 балла.

Технические характеристики

(ТУ У 24.1-13395997-014:2011)

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид | Однородная жидкость, допускается опалесценция |
| 2. Цветность по йодометрической шкале, мг I2/100г, не более | 130 |
| 3. Внешний вид плёнки | Однородная, прозрачная, без механических примесей |
| 4. Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20ºС, секунд, в пределах | 20 – 40 |
| 5. Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах | 50±2 |
| 6. Кислотное число основы, мг КОН/г, не более | 28 |
| 7. Время высыхания до степени 3 при температуре , ч, не более: (20±2)0С (80±2)0С | 12 1,5 |
| 8. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ, маятник А, отн.ед., не менее | 0,15 |
| 9. Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более | 3 |
| 10. Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |

Гарантийный срок хранения смолы – 6 месяцев со дня изготовления.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15