Технологическая карта

Двухкомпонентная полиуретановая

матовая белая краска

ПолиХим - markup 2K White

Компонент А :«ПолиХим- markup 2K White»

Компонент Б : Изоцианат P-MDI

Описание продукта: ПолиХим- markup 2K White – это  полиуретановое матовое алифатическое покрытие белого цвета..

Свойства:

- обеспечивает матовую поверхность;

- стойкая к истиранию;

- стойкая по отношению к химическим веществам;

- стойкая к УФ-излучению и поэтому замечательно подходит для наружного применения.

Область применения: используется в качестве покрытия  напольных резиновых поверхностей, плитки, деревянного паркета, спортивных площадок.

Технические данные:

Изоцианат P-MDI

| Наименование показателя и единица измерения | Изоцианат P-MDI |
| --- | --- |
| 1. Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах | 150-250 |
| 2. Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах | 1,22-1,25 |
| 3. Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 30,5-32,0 |
| 4. Кислотность по HCl, % | ≤0,05 |

ПолиХим- markup 2K White

|  | Наименование показателей и единицы измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная масса белого цвета, допускается незначительное расслоение |
| 2 | Плотность при температуре 20°С, г/см3, в пределах | 1,200-1,400 |
| 3 | Кажущаяся вязкость по Брукфильду, мПа*с, в пределах | 1500-3500 |

Условия переработки:

| Оптимальная температура переработки, 0С | 10-25 |
| --- | --- |
| Влажность воздуха, % не более | 75 |
| Состояние поверхности | должна быть сухой и чистой |
| Отверждение, часов | 8-10 |
| Допускается хождение по готовому покрытию, час | 12 |
| Четкое соблюдение рекомендуемого соотношения между компонентом А и компонентом Б. |  |
| Готовность к эксплуатации (полный процесс полимеризации, в зависимости от температуры окружающей среды), суток | 4-7 |

Рекомендуемое соотношение:

| Название компонента | Состав смеси | Массовое соотношение, весовые части |
| --- | --- | --- |
| ПолиХим – markup 2K | Компонент А | 100 |
| Изоцианат P-MDI | Компонент Б | 17,65 |

Рекомендуемый расход: 800 г/м2

Метод применения:

В подготовленную сухую и чистую тару загружают компонент А «ПолиХим- markup 2K White»

и компонент Б  Изоцианат P-MDI.  Смешение компонентов осуществляют в течение 2-3 минут до однородного состояния при помощи дрели с насадкой «миксер». Готовую краску наносят на сухое, очищенное от пыли основание с помощью безвоздушного распыления или валиком, кистью. Температура основания не должна быть ниже 100С и должна быть  выше текущей точки росы, по крайней мере, на 30С.

Очистка инструментов: инструменты многоразового использования должны быть тщательно очищены с помощью растворителей (например, ксилол, сольвент, бутилацетат, этилацетат) до и после их использования при работе с преполимером. Никогда не используйте воду и спиртовые растворители!

Хранение: :«ПолиХим- markup 2K White» должен хранится в герметично закрытой таре, в местах, защищённых от влаги, солнечных лучей, оптимальная температура хранения окружающей среды от

+ 50С до + 300С. Гарантированный срок годности 12 месяцев (без нарушения целостности упаковки).

Упаковка: продукция упаковывается в металлические банки, вёдра.

Меры безопасности: готовое покрытие в отверждённом состоянии безопасно для человека. Использовать средства индивидуальной защиты. После работы тщательно вымыть руки с мылом.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям.
Оперативную   консультацию   Вы   можете   получить   по  телефонам: +38-050-340-35-47, +38-050-475-52-13, +38-050-369-46-56

Для заказов обращаться по телефонам: +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15