Технологическая карта

Полиуретановое покрытие  на основе

наполненного полиэфира

«ПолиХим-2004» Р-5 2К, компонент А

«Отвердитель P-MDI» 2К, компонент В

Описание продукта:

«ПолиХим-2004» Р-5 2К, компонент А представляет собой наполненный полиэфир, содержащий в своем составе функциональные добавки. В своей рецептуре не содержит растворители.

«Отвердитель P-MDI» 2К, компонент В - смесь на основе полимерного МДИ, дифенилметан-диизоцианата с содержанием высокофункциональных изоцианатов.

Свойства:

- не требует закупки дорогого оборудования;

- нанесение производится с помощью кисти, валика, методом безвоздушного распыления.

- покрытие имеет высокие прочностные характеристики;

- наноситься в виде бесшовного материала;

- обладает хорошей адгезией к большинству материалов;

- имеет устойчивость к химическим веществам;

- сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -40˚C до +90˚C, обладает морозоустойчивостью.

Область применения: используют в качестве полиуретанового защитного покрытия по различным поверхностям (бетон, дерево, металл) – окраска резервуаров и емкостей, железобетонных конструкций, промышленных полов и т.п.

Подготовка поверхности: перед нанесением поверхность должна быть тщательно подготовлена. От качества подготовки зависит результат работы. При необходимости поверхность необходимо прогрунтовать.

Бетонные поверхности.  Удалить все загрязнения. Рыхлый ослабленный слой бетона снять шлифовальной машиной или абразивным методом. Можно обработать с помощью мини-мойки «Karcher» для обеспыливая поверхности и дать тщательно просохнуть.

Металлические поверхности. Поверхность должна быть подготовлена до степени очистки Sa 2 ½ по ДСТУ ISO 8501-1:2015. При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых частиц масла, смазки, грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски. Любые оставшиеся следы загрязнений должны выглядеть как лёгкое окрашивание в виде пятен или полос.

Условия переработки:

| Оптимальная температура переработки, 0С | 15-25 |
| --- | --- |
| Влажность воздуха, % не более | 75 |
| Идеальная температура компонентов, 0С | 20-22 |
| Состояние поверхности | должна быть сухой и чистой |
| Отверждение, часов | 8-10 |
| Допускается хождение по готовому покрытию, час | 12 |
| Четкое соблюдение рекомендуемого соотношения между компонентом А и компонентом В. |  |
| Готовность к эксплуатации (полный процесс полимеризации, в зависимости от температуры окружающей среды), суток | 4-7 |
| Количество слоев | не менее 2 |

Нанесение второго и последующих слоев через 2 часа (не менее) при нормальных условиях с момента нанесения предыдущего слоя

Технические данные:

- «ПолиХим-2004» Р-5 2К, компонент А

| № п/п | Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная пастообразная масса серого* цвета. Допускается незначительное расслоение |
| 2 | Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре 200С, мПа·с, в пределах | 8000-25000 |
| 3 | Плотность отвержденного полиуретана, кг/м3, не менее | 1150 |
| Характеристики покрытия |  |  |
| 4 | Адгезия к стали**, МПа, не менее | 5 |
| 5 | Диэлектрическая сплошность**, кВ, не менее | Отсутствие пробоя покрытия при электрическом напряжении 5 кВ на 1 мм толщины покрытия |

* - цвет определяет заказчик;

** - согласно протокола испытания покрытия  ГП «Центр сертификации»

2. «Отвердитель P-MDI» 2К, компонент В

| № п/п | Наименование показателя и единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость при температуре 25°С, мПа·с, в пределах | 150-250 |
| 2 | Плотность при температуре 25°С, г/см3, в пределах | 1,22-1,25 |
| 3 | Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 30,5-32,0 |
| 4 | Кислотность по HCl, % | ≤0,05 |

3. Технологические рекомендации:

Компонент А перемешивают в течение 1-2 минут при помощи дрели с насадкой «миксер». Затем в тару с компонентом А приливают компонент В и тщательно вымешивают массу до однородного цвета. Особое внимание уделяют тщательному перемешиванию смеси по краю и дну тары. Для качественного смешения полученную смесь переливают в чистую, сухую тару и еще раз перемешивают. Смесь готова к применению. Обращаем внимание, что смесь имеет ограниченное время использования, поэтому после приготовления смеси без промедления ее берут в работу. Время использования (жизнеспособность) зависит от температуры смеси и окружающего воздуха (при повышенных температурах время сокращается, а при пониженных - увеличивается), от объема замешиваемой смеси (чем больше объем, тем короче время жизни готовой смеси) и определяется непосредственно на объекте в эксплуатируемых условиях при замесе одного комплекта. Ориентировочное время использования смеси составляет 30 минут (при нормальных условиях).

4. Методы нанесения:

Ручное нанесение с помощью кисти или валика, методом безвоздушного распыления. Готовить смесь компонентов в объёме, который можно нанести на поверхность до наступления времени гелеобразования.

5.Рекомендуемый состав:

| Название компонента | Массовое соотношение, весовые части |
| --- | --- |
| «ПолиХим-2004» Р-5 2К, компонент А | 100 |
| «Отвердитель P-MDI» 2К, компонент В | 26 |

6.Расходная норма:

500-2000 г/м2 в зависимости от шероховатости, пористости поверхности и от поставленных задач.

Очистка инструментов: инструменты многоразового использования должны быть тщательно очищены с помощью растворителей (например, растоворитель Р-4, ксилол, сольвент, бутилацетат, этилацетат) до и после их использования в работе.  Допустимо сразу после использования протереть инструменты чистой ветошью. Отверждённые компоненты  удалить с инструментов только механическим путём.

Хранение: все  компоненты состава должны хранится в герметично закрытой таре, в местах, защищённых от влаги, солнечных лучей, оптимальная температура хранения окружающей среды от + 50С до + 300С. Гарантированный срок годности 6 месяцев (без нарушения целостности упаковки).

Упаковка: компоненты фасуются в металлические или полиэтиленовые вёдра, канистры или другие виды тары, обеспечивающие сохранность качества продукта и удобства работы. Тара согласовывается с потребителем.

Меры безопасности: использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор), не вдыхать пары, после работы тщательно вымыть руки с мылом.

Для получения дополнительной информации обратитесь к спецификации безопасности.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям.
Оперативную   консультацию   Вы   можете   получить   по  телефонам:
+38(06453)6-35-49, 6-34-69; +38-050-340-35-47, +38-050-475-52-13, +38-050-369-46-56

Для заказов обращаться по телефонам: +38(06453) 6-35-97; +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15