Технологическая карта

Полиуретановый однокомпонентный клей

для дерева

«ПолиХим-4001/10»

«ПолиХим-4001/20»

Описание продукта:

«ПолиХим-4001/10» и «ПолиХим-4001/20» представляют собой преполимеры дифенилметандиизоцианата и простого полиэфира, содержащие в своем составе катализаторы и другие функциональные добавки. В своей рецептуре не содержат растворителей.

Свойства клея:

- обеспечивает прочное и термостойкое склеивание;

- отверждается за счет взаимодействия влаги воздуха;

- глубоко проникает в материал.

Область применения: используется для склеивания древесины при производстве оконных блоков и дверей (склеивание коробов и полотен); слоистое склеивание древесины и древесных материалов; склеивание минеральных строительных плит.

Технические данные:

| № п/п | Наименование показателя и единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПолиХим-4001/10 | ПолиХим-4001/20 |
| 1 | Внешний вид | Однородная вязкая жидкость коричневого цвета |  |
| 2 | Содержание изоцианатных групп, %, в пределах | 15,0-16,3 | 15,0-16,3 |
| 3 | Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре 200С (А/7/50), мПа*с, в пределах -допускается нарастание вязкости в процессе хранения до | 6000-11000 14000 |  |
| 4 | Время образования поверхностной пленки, минут | 10 | 20 |
| 5 | Напряжение при разрыве, МПа, не менее* | 5,0 | 5,0 |

*Примечание: испытания проводили на машине Testometric M 500-25CT.

В лабораторных условиях клей наносили на деревянные бруски с расходом 150 г/м2.

Условия переработки:

| Рекомендованные условия и параметры | ПолиХим-4001/10 | ПолиХим-4001/20 |
| --- | --- | --- |
| Оптимальная температура в рабочем помещении, 0С | 18-25 |  |
| Идеальная температура клея, 0С | 20-22 |  |
| Идеальная влажность древесины, % | 8-14 |  |
| Влажность воздуха, % не более | 65±5 |  |
| Время образования поверхностной пленки, мин | 8-12 | 16-22 |
| Дополнительное увлажнение путем мелкого распыления (сразу после нанесения клея на поверхность),г/ м2 | 20 |  |

Метод применения.

Клей наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность с одной стороны с помощью зубчатого шпателя или вальцов. Расходная норма: 100-200 г/м2 в зависимости от структуры склеиваемого материала. Не перерабатывать при температуре ниже +50С.

Процесс схватывания должен осуществляться под давлением.  Необходимое давление зависит от вида и размера заготовки. При склеивании древесины давление прессования должно быть не ниже

0,6 Н/мм2. Чем интенсивнее отверждение клея под давлением, тем выше дальнейшая возможность выдерживания нагрузок.

Прессование :

| Температура воздуха, 0С | ПолиХим-4001/10 | ПолиХим-4001/20 |
| --- | --- | --- |
| 20 | около 30 минут | около 60 минут |
| 40 | около 15 минут | около 20 минут |
| 60 | около 5 минут | около 10 минут |

Окончательная прочность клеевого шва достигается через 24 часа.

Очистка инструментов: инструменты многоразового использования должны быть тщательно очищены с помощью растворителей (например, ксилол, сольвент, бутилацетат, этилацетат) до и после их использования в работе.

Хранение: клей должен храниться в герметично закрытой таре, в местах, защищённых от влаги, солнечных лучей, оптимальная температура хранения окружающей среды от + 50С до + 300С. Гарантированный срок годности 3 месяца  (без нарушения целостности упаковки).

Упаковка: клей для дерева фасуется в металлические бочки по 200 кг,  металлические барабаны по 60 кг, канистры по 30 кг или другие виды тары, обеспечивающие сохранность качества продукта.

Меры безопасности: использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор), не вдыхать пары, после работы тщательно вымыть руки с мылом.

Для получения дополнительной информации обратитесь к спецификации безопасности.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям.
Оперативную   консультацию   Вы   можете   получить   по  телефонам:
+38(06453)6-35-49, 6-34-69; +38-050-340-35-47, +38-050-475-52-13, +38-050-369-46-56

Для заказов обращаться по телефонам: +38(06453) 6-35-97; +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15